Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА

КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ І

СПОРУД УЛЬТРАЗВУКОВИМИ МЕТОДАМИ

Навчальний посібник

для студентів будівельних спеціальностей

вищих закладів освіти

Київ «Техніка» 2010

Л.М. Шутенко, Я.О. Сєріков, М.С. Золотов, Сєріков С.Я., Золотова Н.М. Дослідження будівельних матеріалів та конструктивних елементів будинків і споруд ультразвуковими методами: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих закладів освіти. Видання друге доповнене. - Київ, «Техніка», 2010. - с.

У посібнику викладено теоретичні основи ультразвукових неруйнівних методів, наведено типові й розроблені авторами методики контролю і схеми контрольно-вимірювальних пристроїв, що реалізують ультразвукові методи в лабораторних, виробничих умовах, при проведенні натурних обстежень. Розглянуто задачі, котрі стоять при дослідженні будівельних матеріалів та обстеженні експлуатованих будівельних конструкційних елементів житлового фонду та промислових об'єктів, наведено шляхи їх вирішення. Виділено також пріоритетні задачі, які розв'язуються за допомогою неруйнівних методів контролю, заснованих на вимірі характеристик пружних хвиль.

Навчальний посібник буде корисним для студентів при вивченні дисциплін «Будівельні матеріали», «Будівельні конструкції», «Безпека експлуатації будівельних машин та технологічного обладнання», «Технологія бетону», «Дослідження та реконструкція будівель», а також може бути корисним для фахівців і науковців, які працюють у галузі обстеження , ремонту та реконструкції експлуатованих будинків і споруд.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рішення №14/18.2-2643 від 16.12.04.

Рецензенти:                 В.І. Торкатюк, д-р техн. наук, професор,

академік Академії будівництва України;

В.С. Шмуклер, д-р техн. наук, професор,

академік Академії будівництва України,

лауреат Державної премії;

О.В. Шапка, д-р техн. наук, професор,

завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього

середовища» Української державної академії

залізничного транспорту;

В.Д. Ходусов, д-р фіз.-матем. наук,

професор кафедри теоретичної фізики Харківського

національного університету ім. В.Н. Каразіна

Шутенко Л.М., Сєріков Я.О., Золотов М.С., Сєріков С.Я., Золотова Н.М., ХНАМГ, 2010