ЗМІСТ

| Глава 1. | Розвиток будівельних конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| Глава 2. | Основні властивості металевих конструкцій і напрями їх розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
|  | 2.1. | Загальні відомості про галузі й перспективи застосування металевих конструкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
|  | 2.2. | Матеріали металевих конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
|  | 2.2.1. | Сталі, що використовуються у будівництві . . . . . . | 9 |
|  | 2.2.2. | Алюмінієві сплави для металевих конструкцій . . . | 16 |
|  | 2.3. | Робота сталі та алюмінієвих сплавів у конструкціях. . . . . . | 18 |
|  | 2.3.1. | Пружна і пластична робота. Руйнування . . . . . . . . | 18 |
|  | 2.3.2. | Робота металу при плоскому й об’ємному напружених станах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
|  | 2.3.3. | Нерівномірний напружений стан . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
|  | 2.3.4. | Вплив температури. Вогнестійкість. . . . . . . . . . . . . | 20 |
|  | 2.3.5. | Робота металу при повторних та змінних навантаженнях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
|  | 2.4. | Сортамент профілів зі сталі та алюмінієвих сплавів . . . . . | 22 |
|  | 2.5. | Корозія і захист від неї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Глава 3. | Основи розрахунку конструкцій за методом граничних станів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
|  | 3.1. | Групи граничних станів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
|  | 3.2. | Навантаження і впливи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
|  | 3.3. | Нормативні та розрахункові опори. Коефіцієнти безпеки щодо матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
|  | 3.4. | Коефіцієнти умов роботи та надійності конструкцій . . . . . | 31 |
|  | 3.5. | Основні залежності розрахунку за методом граничних станів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
|  | 3.6. | Центрово-розтягнені елементи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
|  | 3.7. | Центрово-стиснені елементи. Міцність і стійкість. . . . . . . | 33 |
|  | 3.8. | Елементи, що згинаються. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
|  | 3.8.1. | Перевірка міцності у пружній стадії. . . . . . . . . . . . . | 38 |
|  | 3.8.2. | Шарнір пластичності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
|  | 3.8.3. | Стійкість елементів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
|  | 3.9. | Елементи, на які діють згинальні моменти та осьові сили.. | 44 |
|  |  | 3.9.1. | Умови міцності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
|  |  | 3.9.2. | Стійкість. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
|  | 3.10. | Особливості роботи і розрахунку елементів з алюмінієвих сплавів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Глава 4. | З’єднання металевих конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
|  | 4.1. | Загальні відомості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
|  | 4.2. | Зварні з’єднання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
|  |  | 4.2.1. | Класифікація та характеристика зварних швів . . . . | 51 |
|  |  | 4.2.2. | Види зварних з’єднань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 54 |
|  |  | 4.2.3. | Стикові з’єднання. Основи розрахунку і конструювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 |
|  |  | 4.2.4. | З’єднання кутовими швами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
|  |  | 4.2.5. | З’єднання фланговими швами. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |
|  |  | 4.2.6. | З’єднання лобовими швами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
|  |  | 4.2.7. | Таврове з’єднання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
|  |  | 4.2.8. | Головні конструктивні вимоги при проектуванні з’єднань на кутових швах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
|  |  | 4.2.9. | Комбіновані з’єднання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 |
|  |  | 4.2.10. | Особливості зварних з’єднань. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 |
|  | 4.3. | З’єднання на болтах і заклепках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
|  |  | 4.3.1. | Загальні відомості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
|  |  | 4.3.2. | Робота та розрахунок болтів і заклепок, що працюють на розтяг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 |
|  |  | 4.3.3. | Робота та розрахунок болтів підвищеної точності і заклепок, на дію зсувних зусиль. . . . . . . . . . . . . . . | 71 |
|  |  | 4.3.4. | Високоміцні болти. Робота та розрахунок з’єднань, що працюють на зсув. . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 |
|  |  | 4.3.5. | Робота та розрахунок з’єднань на болтах і заклепках під дією різних силових факторів . . . . . | 73 |
|  |  | 4.3.6. | Основні конструктивні вимоги. . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 |
|  |  | 4.3.7. | Особливості болтових та заклепкових з’єднань у конструкціях з алюмінієвих сплавів. . . . . . . . . . . . . | 78 |
| Глава 5. | Конструкції балкових кліток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
|  | 5.1. | Загальна характеристика балок і балкових кліток. . . . . . . . . | 80 |
|  | 5.2. | Настили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83 |
|  | 5.3. | Прокатні, гнуті та пресовані балки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
|  |  | 5.3.1. | Визначення поперечного перерізу. . . . . . . . . . . . . . | 85 |
|  | 5.4. | Балки складеного перерізу балок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
|  |  | 5.4.1. | Оптимальна висота перерізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
|  |  | 5.4.2. | Найменша висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 |
|  |  | 5.4.3. | Визначення поперечного перерізу балок. . . . . . . . . | 92 |
|  |  | 5.4.4. | Зміна перерізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 |
|  |  | 5.4.5. | З’єднання полички зі стінкою. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
|  | 5.5. | Стійкість елементів перерізу балок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
|  |  | 5.5.1 | Стійкість стисненої полички. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
|  |  | 5.5.2 | Стійкість стінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
|  | 5.6. | Конструювання поперечних ребер жорсткості. . . . . . . . . . . . | 105 |
|  |  | 5.6.1. | Проміжні ребра жорсткості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
|  |  | 5.6.2. | Опорні ребра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 106 |
|  | 5.7. | Стики балок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 108 |
|  |  | 5.7.1. | Заводські стики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 108 |
|  |  | 5.7.2. | Монтажні стики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 |
|  | 5.8. | Ефективні конструкції балок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 114 |
|  |  | 5.8.1. | Бісталеві балки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 115 |
|  |  | 5.8.2. | Попередньо напружені балки. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 118 |
|  |  | 5.8.3. | Балки з алюмінієвих сплавів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 |
|  | 5.9. | Центрово-стиснені колони та стояки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 122 |
|  |  | 5.9.1. | Суцільні колони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 122 |
|  |  | 5.9.2. | Наскрізні колони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 127 |
|  |  | 5.9.3. | Вузли колон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 133 |
| Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 144 |
| Додаток 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 146 |
| Додаток 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 148 |
| Додаток 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 149 |
| Додаток 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 |
| Додаток 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 152 |
| Додаток 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 |
| Додаток 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 154 |
| Додаток 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 155 |