ГЛАВА 4.

З'ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

4.1. Загальні відомості

У будівництві використовують такі основні види з'єднань: за допомогою зварювання, болтові, на заклепках.

Найпоширенішими є зварні з'єднання (близько 95 % усіх з'єднань), хоча болтові й заклепкові з'єднання відомі раніше. Винахідником зварювання є вітчизняний вчений М. М. Бернардос. У 1882 р. він запатентував "Спосіб з'єднання і роз'єднання металів дією електричного струму", в якому запропоновано розігрівати метал електричною дугою з використанням неплавких вугільних електродів. Метал, потрібний для заповнення об'єму шва, отримували за рахунок присадкового стержня, що плавився в електричній дузі.

Цей процес був удосконалений російським вченим М.Г.Слав'яновим, який у 1888 р. запропонував спосіб зварювання електродом, що плавиться. У 20-х роках минулого століття ідеї зварювання розробляв Д. А. Дульчевський, а з кінця 30-х років — акад. Є. О. Патон, який запровадив більшість із сучасних методів зварювання. Нині справу акад. Є. О. Патона продовжують вчені Українського інституту електрозварювання, який відіграє роль провідної науково-дослідної установи світового масштабу.

Широке застосування зварних з'єднань забезпечують такі їхні переваги:

- висока міцність та надійність;

- відсутність проміжних деталей та отворів (що спрощує конструкцію);

- простота виконання;

- економія металу на 10-20% порівняно з болтовими та заклепковими з'єднаннями (через відсутність ослаблень та проміжних деталей);

- високий рівень механізації та автоматизації процесів зварювання.

Водночас зварні з'єднання мають певні недоліки:

- залишкові деформації та напруження внаслідок нерівномірного нагрівання та вистигання металу;

- значні концентрації напружень поблизу та безпосередньо у швах, що зумовлює зниження міцності при повторних і вібраційних навантаженнях;

- у навколошовній зоні термічно та механічно зміцнені метали відпускаються;

- для виконання зварного з'єднання потрібне спеціальне обладнання.

У будівництві найбільше використовують електродугове зварювання. За рівнем механізації та автоматизації процесів розрізняють такі його види: ручне, напівавтоматичне (автоматизована подача зварювальних матеріалів і ручне переміщення дуги вздовж шва) та автоматизоване зварювання (всі операції автоматизовано).

За способом заповнення шва металом та технологічними ознаками розрізняють:

- зварювання електродом, що плавиться;

- зварювання неплавким електродом (вугільним чи вольфрамовим із введенням у дугу присадкового стержня для отримання необхідного об'єму рідкого металу і заповнення шва).

Розплавлений метал ізолюється від дії атмосферного повітря шаром шлаку, флюсу чи струменем захисного газу.

З'єднання за допомогою заклепок використовують у металевих конструкціях з 20-х років XIX ст. Болтові з'єднання з'явилися практично одночасно з чавунними конструкціями (близько середини XVIII ст.). Багаторічна практика використання таких з'єднань свідчить про їхню високу надійність.

Болти широко використовують під час монтажу конструкцій, що зумовлено простотою їх встановлення. Вони не потребують спеціалізованого обладнання. Відсутність термічної дії дає змогу уникнути залишкових напружень та деформацій. Отвори під болти чи заклепки є відносно невеликими концентраторами напружень. Цим забезпечується необхідна надійність конструкцій при несприятливому характері навантажень. Тому при інтенсивних динамічних, вібраційних та повторних навантаженнях доцільно використовувати заклепкові й болтові з'єднання.

4.2. Зварні з’єднання

4.2.1. Класифікація та характеристика зварних швів

За конструктивними ознаками розрізняють стикові, кутові й прорізні шви.

Стиковими швами з'єднують елементи, розміщені в одній площині (рис. 4.1, а). Ці шви найраціональніші, бо створюють найменші концентрації напружень. Їхнім недоліком є необхідність додаткової обробки граней з'єднуваних елементів значної товщини для забезпечення повного провару (рис. 4.1, в—є). Чим більша товщина елементів, які підлягають з'єднанню, тим складніший вид обробки використовують і більший кут зрізання граней. Загалом рекомендовані кути найчастіше перебувають у межах .

| Рис. 4.1- Стикові шви і обробка граней перед зварюванням: а – стикове з'єднання і характер силових ліній; б – без обробки; в, г – односторонні Y- та К-подібні; б, є – двосторонні V- та X - подібні; є – криволінійна обробка | Кутові шви утворюються при наплавленні шва в куті, складеному гранями з'єднуваних елементів. За формою вони близькі до трикутника. Залежно від положення відносно напрямку дії зусилля кутові шви поділяють на флангові й лобові. Шви, паралельні лінії дії зусилля, називаються фланговими (рис. 4.2, а), а перпендикулярні — лобовими (рис. 4.2, б). Кутові шви створюють значні концентрації напружень, оскільки при передачі зусилля з одного елемента на другий силові лінії дуже викривлюються (рис. 4.2, в). Прорізні шви утворюються при заповненні металом прорізів у з'єднуваних елементах (рис. 4.3). Необхідно зазначити, що виготовлення прорізів дуже трудомістке. Різновидом прорізних швів є електрозаклепки, утворені |
| --- | --- |

наплавленням металу в отвори одного зі з'єднуваних елементів (рис. 4.З.). Для виготовлення електрозаклепок використовують електроди з тугоплавкими обмазками. Під час зварювання електрод поступово заглиблюється у розплавлений метал, поки верхній елемент не буде проплавлено наскрізь. Тугоплавка обмазка електрода плавиться повільніше, ніж сталеве осердя, і захищає дугу від розплавленого металу. Після видалення електроду розплав заповнює отвір і утворює електрозаклепку.

За призначенням шви поділяють на робочі (розрахункові), які служать для передачі зусиль, близьких до їхньої несучої здатності, та конструктивні, що служать лише для фіксації елементів і не передають значних зусиль.

За протяжністю розрізняють шви суцільні й переривчасті.

| Рис. 4.2 - З'єднання на кутових швах: а – флангових; б – лобових; в – переріз кутового шва і характер силових ліній | За положенням у просторі під час зварювання шви поділяють на нижні, вертикальні, стельові, горизонтальні на вертикальній поверхні та човником (рис. 4.4). Найзручнішими для виконання є нижні шви. Шви на вертикальній площині складніші й вимагають висококва-ліфікованого підходу. Найскладнішими є стельові шви, що накладаються знизу. Якість таких швів нижча, тому |
| --- | --- |
| Рис. 4.3 - Прорізні шви |  |

при конструюванні їх необхідно уникати.

| Рис. 4.4 - Положення швів у просторі: 1 – стельові; 2 – вертикальні; 3 – горизонтальні на вертикальній поверхні; 4 – нижні; 5 – човником | Загалом у конструкціях зі зварними з'єднаннями необхідно передбачати використання механізованих і автоматизованих способів зварювання. При проектуванні конструкцій з нижніми швами значної довжини найпродуктивніше автоматичне зварювання. Напівавтоматичне зварювання менш продуктивне. Але при цьому можливе виконання швів будь-якого просторового положення. Можна рекомендувати автоматичне зварювання під шаром флюсу для поясних швів балок, колон та інших елементів довжиною понад 3 м, а також стикових швів – понад 500 мм; напівавтоматичне в середовищі вуглекислого газу – при менших довжинах швів. Якщо ж автоматичне чи напівавтоматичне зварювання виконати неможливо, застосовують ручне. |
| --- | --- |

4.2.2. Види зварних з’єднань

Стандарти на електродугове зварювання передбачають такі види з'єднань: стикове, кутове, таврове, внапуск (рис. 4.5).

Стикові з'єднання виконують за допомогою стикових швів у балках, ригелях, колонах будівель, резервуарах, газгольдерах, бункерах, силосах, трубопроводах тощо. Особливо доцільні вони в листових конструкціях, оскільки забезпечують найменшу концентрацію напружень, економічні, зручні для фізичних методів контролю якості, герметичності швів.

Таврові й кутові з'єднання використовують для скріплення взаємно перпендикулярних елементів, наприклад, поясних швів балок і колон, приєднання ребер тощо. Такі з'єднання можуть бути з повним і неповним проплавленням товщини.  При  статичних  навантаженнях  проектують неповне проварювання, бо проплавлення всієї товщини ускладнює процес зварювання і зумовлює його подорожчання. Повне проплавлення передбачають лише у достатньо обгрунтованих випадках, наприклад, у поясних з'єднаннях підкранових балок, оскільки непровар у корені шва є концентратором напружень і зумовлює значне зниження втомної міцності металу шва.

Рис. 4.5 - Види зварних з'єднань:

а – стикове; б – кутове; в – таврове; г – внапуск

З'єднання внапуск утворюють з допомогою кутових швів і використовують у більшості монтажних стиків та досить часто у заводських умовах. Для цього виду з'єднання допускаються менші точності виготовлення деталей та спрощується виконання. На відміну від стикових з'єднанням внапуск властиві значні концентрації напружень, що негативно впливають на їхню роботу при динамічних навантаженнях. При статичних навантаженнях і використанні пластичних сталей негативний вплив концентрацій напружень у кутових швах незначний.

Застосування у будівельних конструкціях прорізних швів, електрозаклепок і переривчастих швів обмежене. їх можна використовувати у несучих конструкціях, на які не впливають рухомі чи вібраційні навантаження та розтягувальні зусилля, а також у допоміжних елементах. Відстань між переривчастими швами не повинна перевищувати 15t у стиснених і 30t у розтягнених неробочих елементах (t – найменша товщина з'єднуваних елементів).

Якість зварних швів обов'язково контролюють. Методи контролю регламентовані у частині III „Будівельних норм і правил" на виконання і приймання робіт.

4.2.3. Стискові з’єднання. Основи розрахунку і конструювання

Стикові шви у з'єднанні можуть бути розміщені перпендикулярно (рис. 4.6, а) або під кутом (рис. 4.7) до лінії дії сили. Такі з'єднання найраціональніші, оскільки мають найменші матеріаломісткість і концентрації напружень.

| Рис. 4.6 - Розрахунок стикових швів на дію осьової сили: а – без вивідних планок; б – фактична епюра нормальних напружень; в, д – розрахункові епюри; г – з вивідними планками; є – переріз стикового шва; і – вивідні планки | Найчастіше стикові шви застосовують при з'єднанні листового металу, хоча допускається їх використання і при з'єднанні профілів. Але при цьому важко забезпечити повне проварювання у місцях перетину окремих частин перерізу (наприклад, стінок і поличок у двотаврах чи швелерах). Якісно виконане стикове з'єднання має незначні концентрації напружень через наявність непровару і кратеру на кінцях шва (рис. 4.6, б), а також зміну товщини у місці наплавлення шва. Непровар і кратер ліквідують виведенням кінців шва на тимчасові технологічні планки (рис. 4.6, г), які після закінчення зварювання зрубують. Концентратори, зумовлені зміною товщини, зникають, якщо механічно |
| --- | --- |

(струганням, фрезеруванням, шліфуванням) зняти метал шва, який виступає за межі товщини з'єднуваних елементів.

Стикове з'єднання може працювати на дію осьових сил (стиск та розтяг), згин, кручення, зріз та різні поєднання цих зусиль. Завдання розрахунку – забезпечити необхідну міцність шва. При цьому використовують основні формули, наведені в главі 3.

При дії осьових зусиль напруження у шві перевіряють за формулою

,			(4.1)

де  площа перерізу шва;  розрахунковий опір металу стикового шва за межею текучості; розрахункова довжина шва (рис. 4.6, в);  найменша товщина з'єднуваних елементів (рис. 4.6, є).

Наявність тимчасових вивідних планок дає змогу приймати  (рис. 4.6, г, д).

Підставивши

.			(4.2)

Розрахунковий опір металу шва приймають згідно з рекомендаціями норм:  для стиску, а при наявності фізичних методів контролю якості також і для розтягу чи згину; для розтягу і згину за відсутності фізичних методів контролю якості шва. При цьому обов'язковими є правильний добір матеріалів для зварювання згідно з табл. 4 додатка 6 або вказівками норм та повний провар товщини з'єднуваних елементів.

Якщо конструкцію розраховують з допущенням пластичних деформацій згідно з розрахунковим опором за межею міцності , то і з'єднання проектують з підстановкою у формулу (4.2) замість  розрахункового опору металу шва за межею міцності  та коефіцієнта надійності :

(4.3)

Коли ж напруження у шві перевищують характеристики міцності металу шва, стиковий шов виконують навскіс, збільшуючи тим самим його довжину (рис. 4.7). Найчастіше кут закладення шва приймають 1:2. Таке з'єднання при правильному доборі матеріалів для зварювання і повному проварові товщини є рівноцінним основному металу і не потребує розрахунку. Не розраховують також з'єднання з нормальними стиковими швами при виведенні швів на тимчасові технологічні планки, фізичних методах контролю якості шва та дотриманні інших конструктивних вимог норм (рис. 4.6, г). У цьому випадку і площа, і розрахунковий опір металу шва відповідають основному металу. Тобто з'єднання є рівноміцним.

| Рис. 4.7 - Стикове з'єднання за допомогою скісного шва | При дії на шов згинального моменту (рис. 4.8) перевірці підлягає рівень найбільших нормальних напружень: (4.4) Або, підставляючи момент опору шва , |
| --- | --- |
| Рис. 4.8 - Епюра напружень у стиковому шві від дії згинального моменту | (4.5) У випадку роботи шва на зріз (рис. 4.9) розрахунок виконують за середніми значеннями дотичних напружень: ,(4.6) |

де  розрахунковий опір металу шва на зріз.

У з'єднаннях реальних конструкцій зазначені зусилля найчастіше діють у поєднанні. Розглянемо випадок одночасної дії нормальної сили і згинального моменту. Від обох зусиль у перерізі шва виникають нормальні напруження однакового чи протилежного напрямку. Вислідне напруження  є алгебраїчною сумою напружень  та , зумовлених нормальною силою N та згинальним моментом М:

(4.7)

Коли ж у з'єднанні одночасно діють нормальні та дотичні напруження, то перевірку виконують за зведеними напруженнями:

| Рис. 4.9 - Розрахункова епюра дотичних напружень у стисковому шві від дії перерізувальної сили | де величини , , визначають, як це зазначено вище; 1,15 – коефіцієнт, що враховує зміну міцності матеріалу при складному напруженому стані. |
| --- | --- |

Основні конструктивні вимоги при проектуванні стикових з'єднань:

- правильний добір матеріалів для зварювання;

- повний провар товщини з'єднуваних елементів (при цьому доцільним є зварювання з обох боків, що забезпечує симетрію шва).

В умовах монтажу допускається однобічне зварювання з підварюванням кореня шва та зварювання на металевій підкладці, що залишається;

- забезпечення вільного доступу до зварного з'єднання з урахуванням обраного способу та технології зварювання;

- використання високопродуктивних максимально автоматизованих способів зварювання;

- при динамічних навантаженнях напливи металу шва, які виступають за межі поверхні з'єднуваних елементів, рекомендується знімати механічною обробкою. Це, разом з використанням тимчасових вивідних планок, дає змогу позбутися навіть тих невеликих концентрацій напружень, які властиві стиковим швам.

4.2.4. З’єднання кутовими швами

З'єднання кутовими швами виконуються внапуск, коли один елемент накладається на інший, за допомогою накладок, у тавр і кутом (рис. 4.10).

Рис. 4.10 - З'єднання кутовими швами: а – внапуск; б – за допомогою

накладок; в – у тавр; г – кутове

З'єднання може бути виконане фланговими чи лобовими швами, а також їх поєднанням.

4.2.5. З’єднання фланговими швами

З'єднання на флангових швах (рис. 4.11, а) характеризуються нерівномірним розподілом напружень як по ширині з'єднання, так і по його довжині. Оскільки шви, через які передаються зусилля, розміщені на краях з'єднуваних елементів, то в цих місцях спостерігається концентрація напружень (рис. 4.11, б). Окрім цього, основна частина зусилля передається поблизу кінців шва (рис. 4.11, в). При довгих флангових швах їхня середня частина практично не бере участі у передачі зусиль. Тому у розрахунку враховують довжину шва, яка не перевищує деякого розрахункового значення . Шви руйнуються від кінців, де діють найбільші напруження, до середини. Визначено два види руйнування:

| Рис. 4.11 - З'єднання на флангових швах: а – план з'єднання; б – епюра нормальних напружень у перерізі 1-1 елемента 1; в – епюра дотичних напружень у шві, переріз 2-2 | за наплавленим металом шва приблизно по бісектрисі кута (переріз 1-1, рис. 4.12); за межею сплавлення (переріз 2-2, рис. 4.12). Навантаження будь-якого характеру завжди спричинюють зріз металу на одній з цих площин. Площа зрізу становить: для площини 1 (4.9) для площини 2 (4.10) |
| --- | --- |

де  коефіцієнти переходу від катета шва  до ширини відповідної площини руйнування;  розрахункова довжина шва.

Значення коефіцієнтів  та  залежать від глибини проплавлення металу, що, в свою чергу, зумовлено видом зварювання та положенням елементів при зварюванні. Наприклад, автоматичне і напівавтоматичне зварювання виконують більшою силою струму, ніж ручне, тому глибина плавлення металу більша і значення коефіцієнтів відповідно вищі. Діапазон зміни коефіцієнтів:  = 0,7...1,10,  = 1,00...1,15. Конкретні числові значення приймають згідно зі СНиП П-23-81*.

| Рис. 4.12 - Розрахункова схема кутового шва: 1, 2 – розрахункові перерізи за наплавленим металом та межею сплавлення | Значення розрахункової довжини кутового шва обчислюють аналогічно стиковому з урахуванням непроплавлення і кратеру. (4.11) де геометрична довжина шва. Щоб пом'якшити концентрації напружень на кінцях шва, а також винести зони непроплавлення та кратера за межі довжини |
| --- | --- |

шва, рекомендується заводити кутові шви за торці з'єднуваних елементів на 15...20 мм (рис. 4.10, б).

Флангові шви розраховують за середніми значеннями дотичних напружень зрізу у зазначених площинах 1 та 2. Таким чином, перевірки міцності з'єднання під дією осьової сили (рис. 4.11) матимуть вигляд:

за наплавленим металом:

(4.12)

за межею сплавлення:

(4.13)

де  кількість швів;

розрахункові опори металу шва відповідно за наплавленим металом та межею сплавлення; коефіцієнти умов роботи шва.

Згідно з рекомендаціями норм приймають такі розрахункові опори:

;		          (4.14)

,			          (4.15)

де  нормативний опір наплавленого металу шва, який залежить від типу електродів чи марки зварювального дроту; коефіцієнт надійності за матеріалом для наплавленого металу шва.

Перевіряючи міцність флангових швів, необхідно пам'ятати, що їх розрахункова довжина не повинна перевищувати значень:

.		          (4.16)

Матеріали для зварювання вибирають відповідно до марки сталі елементів, які з'єднуються, та наявного технологічного обладнання з урахуванням групи конструкції й кліматичного району будівництва. При цьому мають виконуватися умови:

для сталі з межею текучості до 285 МПа – ,

при ручному зварюванні – , але водночас                       ;

для сталі з межею текучості понад 285МПа .

4.2.6. З’єднання лобовими швами

Лобові шви (рис. 4.13, а) передають зусилля по ширині з'єднуваних елементів більш рівномірно, ніж флангові, але надзвичайно концентровано внаслідок малої ширини шва. їх робота пов'язана зі значними концентраціями напружень, зумовленими викривленням силових ліній та наявністю щілини між з'єднуваними елементами. Найкрутіше викривлення силових ліній спостерігається у корені шва біля щілини. Саме там концентрації напружень найбільші (рис. 4.13, б).

| Рис. 4.13 - З'єднання на лобових швах: а – конструкція з'єднання; б – епюра дотичних напружень у перерізі шва; в, г – пологий та увігнутий шви | Зі збільшенням глибини проплавлення концентрація напружень поблизу кореня шва може дещо зменшуватися. Але уникнути її повністю не вдається, оскільки основною причиною є наявність у з'єднанні щілини між з'єднуваними елементами. Концентрація напружень у |
| --- | --- |

верхній частині валика шва може бути зменшена внаслідок застосування пологих та увігнутих швів (рис. 4.13, в, г) чи механічного оброблення шва з метою забезпечення плавного переходу від одного елемента до іншого.

Як і у флангових швах, у даному випадку руйнування відбувається за наплавленим металом або межею сплавлення (відповідно перерізи 1-1 або 2-2, рис. 4.12). Внаслідок значних концентрацій напружень у шві характер руйнування лобового шва крихкий.

Аналітичний запис умов міцності з'єднання аналогічний фланговим швам (4.12), (4.13). Обмеження на граничну розрахункову довжину лобового шва відсутнє, оскільки зусилля передається рівномірно всією шириною з'єднання.

4.2.7. Таврове з’єднання

Схеми з'єднань та епюри дотичних напружень, які виникають у швах, зображені на рис. 4.14.

Під дією нормальної сили (рис. 4.14, а) робота з'єднання аналогічна роботі з'єднання лобовими швами, а перерізувальної сили (рис. 4.14, б) – роботі з'єднання фланговими швами. Відповідним чином виконують і розрахунок (4.12) та (4.13).

Згинальний момент зумовлює нерівномірний розподіл напружень (рис. 4.14, в). їхні найбільші значення:

,		          (4.17)

де  момент опору перерізу шва шириною  чи  (залежно за яким з перерізів ведуть розрахунок) і висотою, що дорівнює розрахунковій довжині шва .

|  | Звідси (4.18) (4.19) де кількість швів. Підставивши (4.18) і (4.19) в (4.17), отримаємо умову перевірки міцності шва за найбільшими напруженнями: |
| --- | --- |

(4.20)

(4.21)

При поєднанні нормальної та перерізувальної сил зі згинальним моментом виконують геометричне додавання дотичних напружень, зумовлених цими зусиллями (відповідно ). Необхідно врахувати, що напрямки  і  паралельні, а  перпендикулярний до них. Звідси перевірка міцності має вигляд

(4.22)

(4.23)

Як бачимо, умови міцності кутових і стикових швів при одночасній дії декількох силових чинників різні і їх не слід плутати. Це пояснюється тим, що у стикових швах можуть виникати як нормальні, так і дотичні напруження, а у кутових швах – лише дотичні.

4.2.8. Головні конструктивні вимоги при проектуванні з’єднань на кутових швах

Розміри та форму зварних кутових швів приймають, дотримуючись таких найважливіших вимог:

1) катети кутових  швів приймають згідно з розрахунком, але обов'язково більшими чи рівними найменшим значенням, зазначеним у нормах. Найменші значення визначені з метою забезпечення достатньої глибини проплавлення і належної якості з'єднання залежно від товщини з'єднуваних елементів і виду зварювання;

2) співвідношення сторін шва найчастіше приймають 1:1 (рис. 4.15, а):

3) при з'єднанні елементів різної товщини, коли шов накладають на грань товстішого елемента, катет кутового шва  не повинен перевищувати 1,2, оскільки при більших значеннях спостерігається наскрізне проплавлення тоншого зі з'єднуваних елементів. У цьому випадку допускаються також шви з неоднаковими катетами, в яких більший катет прилягає до товстішого елемента (рис. 4.15, б);

4) розрахункова довжина шва не повинна бути меншою за 4 чи 40 мм. Коротші шви неякісні, оскільки при зварюванні метал з'єднуваних елементів не встигає належним чином нагрітись і спостерігається непроплавлення;

Рис. 4.15 - Конструювання з'єднань на кутових швах:

а-г – відповідно рівносторонній та підвищений, пологий та вгнутий шви;

д – схема механічної обробки; е, є – конструкції накладок

5) розрахункова довжина флангових швів не повинна перевищувати 85 за винятком швів, у яких забезпечена передача зусилля по всій довжині шва (наприклад, з'єднання поличок зі стінкою у зварних двотаврах тощо);

6) при динамічних  навантаженнях з метою зменшення  концентрацій  напружень  формують пологі або вгнуті шви зі значною глибиною проплавлення (рис. 4.15,в,г) і механічно обробляють поверхні швів та елементів (рис. 4.15, д).

Регламентуються також розміри накладок і напусків:

- сумарна площа перерізу накладок має бути не меншою за переріз основних елементів;

- розмір напусків не повинен бути менший за 5, де ( товщина тоншого елемента (рис. 4.15,є);

- форма накладок повинна сприяти плавному переходу зусилля з одного елемента на другий, особливо це стосується конструкцій, на які діють повторні та вібраційні навантаження.

При близькому розміщенні зварних швів відстань між ними має бути не меншою за 40...50 мм, щоб уникнути поєднання залишкових напружень від термічної дії кожного зі швів (див., наприклад, рис. 4.15, є).

4.2.9. Комбіновані з’єднання

З'єднання, що мають різні види швів, називають комбінованими. Прикладом можуть бути з'єднання на лобових і флангових швах (рис. 4.16, а). Хоча деформованість цих швів різна (флангові є відносно пластичними, а лобові – крихкими), в граничному стані, безпосередньо перед руйнуванням, напруження у них близькі й шви працюють спільно. Тому розрахунок виконують за сумарною площею швів обох видів, підставляючи в (4.12) і (4.13) загальну довжину швів з одного боку стику.

У практиці трапляються поєднання стикових і кутових швів (рис. 4.16, б), хоча через підвищену трудомісткість таке поєднання невдале. Оброблення граней під стиковий шов, а також зачищення стикового шва до одного рівня з поверхнею з'єднуваних елементів (інакше неможливо щільно вкласти накладки) вимагають значних витрат праці. Окрім цього, накладки збільшують матеріаломісткість стику.

При розрахунку спочатку визначають несучу здатність стикового шва:

.		          (4.24)

Далі за різницею зусиль обчислюють зусилля у накладці:

,			          (4.25)

де N – зусилля, що діє.

Визначають її розміри:

(4.26)

та розраховують шви кріплення накладок, як це подано вище.,

4.2.10. Особливості зварних з’єднань у конструкціях з алюмінієвих сплавів

Алюміній є високоактивним металом, тому при нагріванні інтенсивно окислюється, утворюючи тугоплавкий оксид Аl2О3, температура плавлення якого близько 20500С. Частинки плівки оксиду, що залишаються у зварювальній ванні, є дефектами, які протидіють проплавленню і утворенню монолітного шва. Тому перед зварюванням оксиди з поверхні металу зчищають, а розплавлений під час зварювання метал надійно захищають від доступу кисню.

| Рис. 4.16 - Комбіновані з'єднання: а – фланговими та лобовими швами; б – стиковими та кутовими швами; в – схема оброблення стикового шва перед встановленням накладки | Найчастіше зварювання виконують у середовищі інертного газу – так зване аргонно- чи, рідше, гелієво-дугове зварювання. Використовують як неплавкі (вольфрамові), так і плавкі електроди. Зварювання можна здійснювати і під шаром флюсу в автоматичному режимі. При ручному зварюванні застосовують також електроди з обмазками. Склад флюсів чи обмазок має забезпечувати хімічне зв'язування кисню повітря. |
| --- | --- |

Газове зварювання виконують нейтральним ацетиленово-кисневим полум'ям. Надлишок кисню зумовлює утворення плівок оксидів, а ацитилену – пористості шва за рахунок вільного водню. В обох випадках якість шва знижується.

Передумовою доброї зварюваності є старанне очищення поверхонь, які з'єднуються, від бруду.

При нагріванні до 500...600 °С різко знижується міцність алюмінію і підвищується його крихкість. Щоб уникнути руйнування елементів у процесі зварювання під дією навантаження від власної маси чи легких ударів і невеликих переміщень, обов'язковим є надійне закріплення зварюваних деталей. Висока плинність алюмінієвих сплавів у розплавленому стані вимагає встановлення підкладки в місцях зварювання.

Необхідно зазначити, що для пластичних алюмінієвих сплавів з успіхом використовують холодне зварювання шляхом деформування.

4.3. З’єднання на болтах і заклепках

4.3.1. Загальні відомості

У металевих конструкціях використовують переважно болти діаметром 10...30 мм. Діаметри анкерних болтів досягають 100 мм та більше. Довжина болтів зумовлена конструкцією з'єднання і може змінюватися у широких межах (рис. 4.17, а). Розмір головки болта під ключ найчастіше становить 1,5d.

Розрізняють болти грубої та нормальної точності, підвищеної точності і високоміцні.

Болти грубої та нормальної точності здебільшого використовують у монтажних з'єднаннях для фіксації елементів. Переважно використовують болти М20, а для дрібного фасонного прокату – М16 та МІ2. Встановлюють болти в отвори, діаметр яких більший за діаметр болтів на З мм (для зазначених діаметрів). Отвори формують в окремих з'єднуваних деталях шляхом пробивання чи свердлення. Тому при складанні спостерігається деяке неспівпадання осей отворів.

При дії сил зсуву використовують болти підвищеної точності та високоміцні болти.

Болти підвищеної точності встановлюють у отвори, номінальні діаметри яких відповідають діаметрам болтів, тобто забезпечуємо щільний контакт між болтом і стінкою отвору. При цьому отвори в усіх з'єднуваних деталях повинні накладатися, бо інакше не вдасться встановити болти. Тому отвори просвердлюють у зібраному й зафіксованому пакеті з'єднуваних елементів або попередньо просвердлюють чи пробивають отвори меншого діаметра в окремих деталях, а після збирання пакету розсвердлюють їх на проектний діаметр. Можливе свердлення отворів в окремих деталях відразу на проектний діаметр. Але тоді обов'язковим є використання кондукторів, які забезпечують точне розміщення отворів.

Виготовляють болти грубої, нормальної, а також підвищеної точності найчастіше з маловуглецевих сталей. При цьому використання болтів з автоматної сталі у будівельних конструкціях не допускається, що необхідно зазначати на кресленнях. Доволі широко застосовують також сталі підвищеної міцності.

Залежно від міцності матеріалу болти об'єднують у класи, які позначають двома числами, розділеними крапкою (наприклад, 4.6, 5.6, 6.6, 8.8). Перше число, помножене на 100, позначає найменше значення межі міцності (МПа), а добуток першого числа на друге збільшений у 10 разів, - значення межі текучості (МПа). Приймають клас болтів згідно з рекомендаціями норм відповідно до напруженого стану та враховуючи кліматичні особливості району будівництва.

Клас міцності гайок повинен відповідати міцності болтів. Гайки класу міцності 4 використовують для болтів класів 4.6, 4.8, 5.6 та 5.8, класів міцності 5 і 6 — відповідно для болтів класів 6.6 і 8.8, класу 8 — для болтів класу 10.9.

| Рис. 4.17 - Болти та заклепки: а – болт; заклепки з напівкруглою (б), напівпотаємною (в), потаємною (г) та підвищеною (д) закладними головками; є – комбінована заклепка | Під головки болтів грубої, нормальної та підвищеної точності та гайки обов'язково, повинні встановлюватися круглі шайби: не більше двох під гайку і однієї під головку. У місцях прилягання головки болтів до похилих площин ставлять косі шайби, нахили поверхонь яких відповідають кутам спряження площин з'єднуваних елементів. Для закріплення гайок на постійних болтах застосовують контргайки чи пружинні шайби. Вид закріплення необхідно зазначати у проекті. Високоміцні болти ви-готовляють лише з високо міцних сталей |
| --- | --- |

40 X Селект,38 ХС Селект, 40 ХФА Селект, 30 ХЗМФ, 30 Х2НМФА та інших і піддають термічній обробці для додаткового зміцнення. Застосовують їх у робочих (розрахункових) з'єднаннях, які працюють на зсув чи розтяг. Найпоширенішими є болти діаметрами 20, 24, 30 мм. Встановлюють такі болти в отвори, діаметр яких перевищує діаметр болтів на 1...4 мм.

Утворюють (пробивають чи свердлять) отвори в окремих деталях, тому при збиранні конструкцій має місце певне неспівпадання отворів.

Висока міцність болтів дає змогу інтенсивно обтиснути пакет з'єднуваних деталей. Як наслідок, на контактних поверхнях виникають значні зусилля тертя, які забезпечують нерухомість з'єднання при зсувних навантаженнях. Доцільними є такі болти і в з'єднаннях, що передають великі зусилля розтягу. При невеликих зусиллях розтягу більш раціональним є використання дешевших болтів грубої чи нормальної точності.

Для кріплення профільованого настилу до прогонів та елементів фахверку найчастіше використовують самонарізальні болти, які мають спеціальний профіль для нарізання різьби в отворах з'єднуваних деталей під час загвинчування. Найпоширенішими є болти діаметром до 8 мм.

Анкерні (фундаментні) болти передають зусилля розтягу на фундамент. Сортамент анкерних болтів передбачає діаметри від 12 до 140 мм. Конструкція анкерних болтів повинна забезпечувати їх надійне закріплення в бетоні.

Останнім часом замість заклепкових з'єднань у сталевих конструкціях найчастіше застосовують високоміцні болти та зварювання. Заклепки використовують дуже обмежено, лише при значних динамічних та вібраційних навантаженнях, їх виготовляють з м'яких сталей (наприклад, Ст2закл., СтЗзакл., 09Г2 та інші). Залежно від форми закладної головки розрізняють заклепки з напівкруглими, напівпотаємними, потаємними та підвищеними головками (рис. 4.17, б-д).

Заклепки встановлюють у отвори, діаметр яких на 1,0...1,5 мм більший від діаметра стержня заклепки. Заклепкове з'єднання утворюють у два етапи. Перший – осаджування стержня до повного заповнення отвору, другий  формування замикальної головки. При звичайних заклепках (рис. 4.17, б, в) щільне заповнення отвору забезпечується для пакетів товщиною до 3,5d. Більші товщини вимагають осаджування з двох сторін, тобто частина металу закладної головки також повинна переходити в отвір. У цьому випадку використовують заклепки з підвищеною головкою і конічною частиною стержня (рис. 4.17, д).

Клепання виконують за допомогою клепальних молотків чи скоб у гарячому та холодному станах. За гарячим методом заклепки попередньо нагрівають. При машинному клепанні заклепки з вуглецевої сталі нагрівають до 650...7000С (яскраво-червоне свічення), а при клепанні пневматичним молотком – до 1000...11000С. Заклепки з низьколегованих сталей при будь-якому способі клепання нагрівають до 1000...11000С. Далі заклепки встановлюють у отвори, осаджують стержень і формують замикальну головку. Тобто деформування заклепок здійснюють при високих температурах, коли матеріал перебуває у пластичному стані. Охолоджуючись, заклепка вкорочується, стискаючи тим самим пакет. Як наслідок, між окремими з'єднуваними елементами виникають суттєві сили тертя, що поліпшують роботу з'єднання на зсув. Для отримання якнайбільших сил тертя дуже важливо витримати заклепку під тиском клепальної скоби чи ударами клепального молотка до температури, нижчої від температури розпаду аустеніту (600...6500С), оскільки при переході аустеніту в ферит об'єм металу збільшується, а це знижує величину обтиску пакету. При дотриманні цієї умови залишкові напруження натягу заклепки становлять 120...140 МПа.

У холодному стані заклепки ставлять за звичайних температур, коли матеріал має значну міцність. Тому для осаджування стержня і формування замикальної головки потрібні потужніші клепальні скоби. Натомість не потрібно нагрівати заклепки і витримувати їх під тиском. Тому холодне клепання продуктивніше від гарячого. Зусилля натягу заклепок у цьому випадку менші (близько 20...60 МПа), оскільки виникають лише внаслідок пружної віддачі з'єднуваних елементів, стиснутих клепальною скобою.

Листи профнастилу з'єднують між собою комбінованими заклепками діаметром 5 мм, які дають змогу склепати листи, виконуючи роботи з одного боку конструкції, при товщині пакету до 3 мм (див. 4.3.7 та 4.17, є).

4.3.2. Робота та розрахунок болтів і заклепок, що працюють на розтяг

Найчастіше розтяг спостерігається у фланцевих з'єднаннях (рис. 4.18). При цьому використовують болти нормальної точності, а при значних зусиллях – високоміцні. Несучу здатність болта, не враховуючи концентрації напружень, можна записати:

,			          (4.27)

де  розрахунковий опір матеріалу болта розтягові;  площа перерізу стержня болта нетто, визначена за діаметром  (рис. 4.17, а).

| Рис. 4.18 - Болтове фланцеве з'єднання | Обчислюючи несучу здатність заклепки, у (4.27) підставляють відповідно розрахунковий опір матеріалу заклепки розтягу та площу перерізу стержня, обчислену за діаметром отвору. Значення залежить від матеріалу, з якого виготовлено болт чи заклепку, і визначається згідно з табл. 6 додатка 6. Числове значення розрахункового опору болта є меншим, ніж розрахунковий опір розтягу аналогічного матеріалу в конструкції, що пояснюється наявністю концентрацій напружень поблизу головки та різьби. |
| --- | --- |

Руйнуються болти чи заклепки у зонах найбільших концентрацій напружень: болти – у місці різьби, а заклепки – у місці з'єднання стержня з головкою (відривання головки).

Для передачі зусилля розтягу N необхідна така кількість болтів:

.		         (4.28)

Отримане значення заокруглюють до більшого числа.

4.3.3. Робота і розрахунок болтів підвищеної точності та заклепок на дію зсувних зусиль

Для з'єднань, у яких елементи зсуваються один щодо іншого, спостерігається два види вичерпання несучої здатності: зріз стержня болта чи заклепки (рис. 4.19, а) та зминання металу (рис. 4.19, б). При зминанні металу стержень болта або заклепки згинається, що зумовлює його видовження і виникнення значних зусиль розтягу. Як наслідок, руйнування найчастіше відбувається у результаті обривання головки або розривання стержня болта у місці різьби.

Можливе руйнування і елементів, що з'єднуються. Внаслідок тиску стержня болта чи заклепки у матеріалі з'єднуваних елементів можуть розвиватися значні пластичні деформації. При розміщенні болтів або заклепок поблизу краю з'єднуваних елементів спостерігається сколювання матеріалу (рис. 4.20). Тому відстані від краю елемента до болта заклепки, а також між болтами обмежують.

Відповідно до схем роботи (рис. 4.19) при дії зсувних зусиль несучу здатність болта визначають:

за зрізом стержня:

;		          (4.29)

за зминанням:

,		          (4.30)

де  розрахункові опори болта чи заклепки відповідно на зріз та зминання; А – розрахункова площа стержня болта, обчислена за його діаметром сі (рис. 4.17, а), або площа заклепки, обчислена за діаметром отвору;  кількість площин зрізу (на рис. 4.19, а,  = 2);  найменша сумарна товщина елементів, які зминаються в одному напрямку;  коефіцієнт умов роботи з'єднання.

Розрахункові опори та коефіцієнти умов роботи приймають згідно з рекомендаціями норм.

| Рис. 4.19 - Розрахункові схеми болтових і заклепкових з'єднань при роботі на зсув: а – зріз стержня; б – зминання матеріалу; в – з'єднання за допомогою високоміцного болта; 1 – площини зрізу; 2 — поверхні зминання; 3 – площини тертя | Рис. 4.20 - Форми руйнування з'єднуваних елементів (і – лінії пластичних деформацій) Проектуючи з'єднання, обов'язково перевіряють міцність з'єднуваних елементів. Перевірку виконують за їхніми геометричними характеристиками нетто, враховуючи послаблення перерізу отворами. Кількість болтів у з'єднанні обчислюють за формулою , (4.31) де найменше зі значень розрахункових зусиль для одного болта, отримане за (4.29), (4.30). |
| --- | --- |

4.3.4. Високоміцні болти. Робота і розрахунок у з’єднаннях, що працюють на зсув

Сили зсуву у з'єднаннях на високоміцних болтах, як це зазначено вище, передаються за рахунок тертя між поверхнями з'єднуваних елементів, інтенсивно стиснених натягом болтів (рис. 4.19, в). Тобто несуча здатність болта  визначається силами тертя.

Для однієї поверхні тертя

,		         (4.32)

де  – зусилля натягу болта;  коефіцієнт тертя;  коефіцієнт надійності для з'єднання на високоміцних болтах.

Значення  приймають, як і в (4.29) та (4.30).

Сила натягу болта обмежується його несучою здатністю на розтяг:

,			          (4.33)

де  – розрахунковий опір матеріалу високоміцного болта розтягу;  – площа болта нетто.

Силу натягу болтів  і спосіб її контролю обов'язково позначають на кресленнях.

Підставивши (4.33) в (4.32), отримаємо:

.		         (4.34)

Суттєво впливає на несучу здатність болтового з'єднання стан контактних поверхонь, а відтак і коефіцієнт їх тертя між собою. Поверхні, додатково не підготовлені, мають найнижчі значення коефіцієнта тертя ( = 0,25). Відповідно несуча здатність такого з'єднання найменша. При старанній обробці значення коефіцієнта тертя можуть досягати  = 0,58. Пропорційно зростає і несуча здатність. Конкретні значення  залежно від обробки поверхонь подані у нормах.

Треба зазначити, що у всіх випадках поверхні очищають від бруду, мастил, фарб тощо.

Необхідну кількість болтів у з'єднанні, що перебувають під дією сили зсуву, обчислюють за формулою

,			          (4.35)

де  кількість поверхонь тертя.

Таким чином, проектуючи з'єднання з більшою кількістю поверхонь тертя, можна зменшити кількість болтів і поліпшити техніко-економічні показники (вартість, металомісткість та трудомісткість).

Перевірку міцності з'єднуваних елементів, послаблених отворами під болти, виконують при динамічних навантаженнях – за площею перерізу нетто Ап, а при статичних навантаженнях – за площею брутто А, коли Ап0,85А, або умовною розрахунковою площею                 Ас = 1,18 Ап для значень Ап < 0,85А.

4.3.5. Розрахунок з’єднань на болтах і заклепках під дією різних

силових факторів

На з'єднання часто діють такі силові фактори, як згинальні моменти та перерізувальні сили.

Під дією згинального моменту зусилля у болтах розподіляються пропорційно відстаням від центра ваги з'єднання до осей болтів (рис. 4.21). Найбільші сили діють у найвіддаленіших болтах.

Кожна пара болтів, розміщених симетрично відносно центра, сприймає частину згинального моменту:

,

а всі болти разом — повний момент:

,	          (4.36)

де  зусилля, які виникають у болтах;  відстані між парами болтів, розміщеними симетрично відносно центра ваги з'єднання (див. рис. 4.21);  кількість пар болтів; т – кількість рядів болтів (на              рис. 4.21 т = 2).

Виходячи з пропорційності сил  відстаням , можемо описати будь-яку з сил через найбільшу :

.

Підставляючи (4.37) у (4.36), отримаємо

.		           (4.38)

Рис. 4.21 - Розрахункова схема болтового з'єднання, на яке діє

згинальний момент

Звідси, приймаючи  та  найбільше можливе зусилля у болтах:

.		          (4.39)

Умову міцності з'єднання на болтах підвищеної точності можна записати таким чином:

,		          (4.40)

де  несуча здатність болта, прийнята за меншим зі значень, отриманим згідно з (4.29) і (4.30).

При дії перерізувальної сили  спрощено вважають, що зусилля у болтах розподіляються рівномірно. Таким чином, зусилля, що діє на один болт:

(4.41)

де  кількість болтів у з'єднанні.

Несучу здатність з'єднання вважають забезпеченою, якщо сила , яка діє на болт, не перевищує його несучої здатності:

(4.42)

Розглянемо випадок одночасної дії на з'єднання осьової N і перерізувальної  сил та згинального моменту М (рис. 4.22). На болти діятимуть сили відповідно .

Силу  обчислюють аналогічно :

(4.43)

| Рис. 4.22 - Розрахункова схема болтового з'єднання при поєднанні силових факторів | Сили і діють в одному напрямку, а перпендикулярна їм (рис. 4.22). Звідси найбільше значення рівнодійної сили і перевірка міцності: |
| --- | --- |

Аналогічно розраховують з'єднання на заклепках чи високоміцних болтах, а найбільше значення  чи  порівнюють з несучою здатністю заклепки чи високоміцного болта.

4.3.6. Основні конструктивні вимоги

У межах одного конструктивного елемента використовують болти чи заклепки однакового діаметра. Для легких конструкцій рекомендуються діаметри до 20 мм, для середніх – 20...24 мм, важких – 24...30 мм.

Розкручуванню болтових з'єднань запобігають встановленням додаткових гайок (контргайок) чи пружинних шайб. Заварювати гайки з цією метою не можна. Якість встановлення постійних болтів перевіряють простукуванням. При цьому болти та гайки не повинні зміщуватися чи вібрувати.

Обов'язковою є щонайвища щільність з'єднання (навіть для конструкцій, до яких не висувають вимог герметичності). Наявність щілин знижує довговічність конструкцій, бо корозія металу в них відбувається надзвичайно інтенсивно. Щільність з'єднання перевіряють щупом товщиною 0,3 мм. Всі уступи та нерівності, які не дають змоги забезпечити щільне з'єднання деталей, видаляють механічною обробкою.

Аналогічними є вимоги до з'єднань на заклепках. Стержень заклепки після клепання повинен щільно заповнювати отвір, головки заклепок мають бути правильно сформовані, посаджені центрально відносно осі стержня, щільно прилягати до поверхні конструкції і відповідати діаметру заклепки.

Перед складанням з'єднань на високоміцних болтах перевіряють стан поверхонь деталей і його відповідність проекту. Під головки і гайки високоміцних болтів встановлюють термічно оброблені шайби. Перепад поверхонь з'єднуваних деталей не має перевищувати 0,5 мм. При перепадах 0,5...3,0 мм на деталі, що виступає, механічною обробкою створюють скіс з нахилом 1:10. Використовувати кисневе та дугове різання у цьому випадку заборонено. Перепади, що перевищують З мм, заповнюють прокладками. Заданий проектом натяг високоміцних болтів забезпечується затягуванням гайок динамометричними ключами з контролем крутного моменту чи кута повороту ключа. Відхилення зусилля натягу в менший бік не допускається. Проконтролювавши зусилля, головки болтів фарбують, а з'єднання шпаклюють по контуру.

Відстані між центрами болтів чи заклепок до інших елементів або ребер приймають такими, щоб забезпечити можливість роботи гайковими ключами, механізованими інструментами, клепальними скобами або молотками. Розміщують осі болтів і заклепок на прямих лініях – рисках. Риски орієнтують паралельно та перпендикулярно до осі елемента (рис. 4.23). Відстані між центрами болтів вздовж риски називають кроком. Прив'язки рисок приймають кратними 5 мм. Розміщення рисок для прокатних профілів нормоване сортаментом.

У всіх випадках обмежують як найменшу, так і найбільшу відстань між осями болтів чи заклепок. Найменші відстані диктуються можливістю влаштування з'єднання (роботи інструментом) та необхідністю уникнути руйнування з'єднуваних елементів (див. рис. 4.20). Найбільші — вимогою забезпечення щільності з'єднання та стійкістю елементів при стискові. Числові значення відстаней наведені в нормах (див. також табл. 4.1).

| Рис. 4.23 -Розміщення рисок болтів і заклепок (а) та їх умовні позначення (б – є): б – отвір; в – заклепка; г – болт потайний грубої чи підвищеної точності; д – тимчасовий болт; є – високоміцний болт; 1 – риски | У монтажних з'єднаннях, коли болти лише фіксують конструкції (конструктивні болти), відстані між ними приймають близькими до максимальних. Коли ж болти є розрахунковими і передають значні зусилля, то їх розміщують на мінімальних відстанях. Це дає змогу зменшити розміри накладок і металомісткість конструкції. |
| --- | --- |

Таблиця 4.1 – Конструктивні вимоги до розміщення болтів і заклепок у

сталевих конструкціях

| Характеристика відстані | Відстань при розміщенні болтів |
| --- | --- |
| Відстані між центрами болтів чи заклепок у будь-якому напрямку: найменші найбільші у крайніх рядах при відсутності обрамлення з кутників (розтяг і стиск) найбільші у середніх рядах, а також у крайніх при наявності обрамлення з кутників при розтягу при стиску Відстані від центрів болтів і заклепок до країв елементів: найменші вздовж зусилля такі ж поперек зусилля при обрізних краях при прокатних краях найбільші найменші для високоміцних болтів | 2,5d* 8d або 12t 16d або 24t 12d або 18t 2d 1,5d 1,2d 4d або 8t 1,3d |

* При межі текучості сталі з'єднуваних елементів понад 380 МПа приймати 36; 6 – діаметр отвору; 1 – товщина найтоншого зовнішнього елемента.

Розміщують болти і у шаховому порядку. Найменшу відстань між їхніми центрами приймають а + 1,5d, де  відстань між рядами поперек зусилля. При такому розміщенні площу перерізу елемента, необхідну для перевірки міцності, визначають з урахуванням послаблення його отворами лише в одному з перерізів, перпендикулярних до напрямку дії зусилля.

У кріпленнях одного елемента до іншого через проміжні прокладки, а також у кріпленнях з односторонніми накладками через наявність не врахованих розрахунком ексцентриситетів та значною нерівномірністю розподілу сил кількість болтів чи заклепок збільшується порівняно з розрахунком на 10%.

З тих же міркувань при застосуванні у з'єднаннях коротких обрізків кутників для кріплення виступаючих поличок кутників чи швелерів необхідно збільшувати розрахункову кількість болтів і заклепок, якими кріпляться ці обрізки, на 50 %.

4.3.7. Особливості болтових та заклепкових з’єднань

у конструкціях з алюмінієвих сплавів

Заклепкові з'єднання в алюмінієвих конструкціях використовують значно ширше, ніж у сталевих. Вони добре працюють як при статичних, так і динамічних навантаженнях.

Виконують заклепкові з'єднання у холодному стані. При цьому матеріал заклепки повинен бути достатньо пластичним (наприклад, застосовують сплави АД1Н, АМг2Н, АМг5М, АВТ). За формою розрізняють заклепки з потайними закладними головками та з виступними. Обриси виступних головок найрізноманітніші – від сферичних чи конічних до фігурних. На головки наносять шифр, який свідчить про марку сталі заклепки.

Найпоширеніші діаметри заклепок 8...20 мм (з кроком 2 мм). Діаметри отворів повинні перевищувати діаметри заклепок на                 0,2...1 мм (відповідно 8,2; 10,2; 12,35; 14,4; 16,55; 18,6; 21 мм).

Товщина пакету з'єднуваних елементів не має перевищувати чотирьох діаметрів заклепки, а в монтажних з'єднаннях – п'яти.

Для забезпечення корозійної стійкості заклепки виготовляють зі сплаву, близького до матеріалу конструкції.

При з'єднанні тонких листів, якщо підхід з інструментом можливий лише з одного боку, використовують так звані комбіновані заклепки (див. рис. 4.17, є). Деталі заклепки виконують з таких матеріалів: заклепку 1 діаметром 4,8 мм — з алюмінієвого сплаву марки СвАМЗ; стержень 2 діаметром 2,5 мм – з оцинкованого сталевого дроту марки 45. Товщина з'єднуваного пакету не повинна перевищувати 3 мм. Встановлюють заклепку в отвір діаметром 5 мм. її замикальна головка формується головкою стержня при переміщенні його в напрямку 3. Після цього вільний кінець стержня обламують. Болти найчастіше використовують, коли під час експлуатації необхідно розбирати з'єднання та при утрудненому доступі до місця з'єднання тощо. Болти виготовляють з того ж чи міцнішого сплаву, що й з'єднувані елементи, або зі сталі. Перспективним є використання високоміцних болтів. На сталеві болти обов'язково наносять захисне покриття.

Широко використовують болти з кільцями, що обтискуються на різьбовій частині, так звані болти-заклепки, чи локболти. Болти виконують зі сталі (ЗОХГСА, 16ХСН) або міцних алюмінієвих сплавів (В94, Діб, В95), а кільця – з пластичних сплавів (В65, АВ, Д18).

З успіхом використовують також самонарізані болти.

Розраховують з'єднання, як це викладено вище для сталевих болтів та заклепок, підставляючи відповідні розрахункові опори. При використанні сталевих високоміцних болтів необхідно пам'ятати, що алюмінієві сплави та сталь мають різні коефіцієнти лінійного розширення, тому в умовах великої амплітуди зміни температур виникають додаткові температурні напруження, що збігаються чи не збігаються за знаком з напруженими від натягу. Це явище необхідно врахувати, призначаючи значення попереднього натягу болта, щоб уникнути залишкових деформацій.

Відстані між центрами болтів і заклепок обмежують, як і для сталевих конструкцій. Їхні числові значення наведені у табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Конструктивні вимоги до розміщення болтів і заклепок у

конструкціях з алюмінієвих сплавів

| Характеристика відстані | Відстань |
| --- | --- |
| Між центрами у будь-якому напрямку: найменші найбільші у крайніх рядах при відсутності обрамлення з кутників при наявності такого обрамлення в крайніх рядах у випадку розтягу при наявності такого обрамлення в крайніх рядах, а також у середніх рядах у випадку стиску Від центра заклепки чи болта до краю елемента: найменші вздовж зусилля та по діагоналі найменші поперек зусилля при обрізних краях найменші поперек зусилля при прокатних краях найбільші | Для заклепок 3d Для болтів 3,5d 5d або 10d 12d або 20t 10d або 14t 2,5d 2,5d 2d 6t |

Позначення d і t, як у табл. 4.1.

# Text boxes

(4.8)

Рис. 4.14 - Таврове

з'єднання та епюри

напружень у швах:

а, б, в – відповідно від дії нормальної та

перерізувальної сил

і згинального моменту.

(4.44)