## МЕТОДЫ РАСЧЕТА Напряженно-деформированноГО состояниЯ круглых сталебетонных плит

Шевченко А.А.

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

61050, Украина, г. Харьков, пл. Фейербаха, 7

E-mail: Anna112358@mail.ru

Изучение новых направлений в области совершенствования строительных конструкций показывает, что одним из перспективных является использование внешнего армирования, выполняющего одновременно силовые, защитные, изоляционные и технологические функции. Наибольший эффект от внешнего армирования достигается в изгибаемых в двух направлениях плитах благодаря тому, что плоский стальной лист, работая в условиях двухосного растяжения повышает жесткость и несущую способность плиты. Для широкого применения и распространения в практику строительства сталебетонных конструкций необходима разработка теории и методов их расчета.

В основу теоретических исследований положены известные предпосылки теории «тонких плит», а так же предпосылки отражающие особенности исследуемой конструкции: рассматриваются тонкие пластины, прогибы которых малы по сравнению с толщиной; нейтральная поверхность пластины изгибаемой поперечными силами считается недеформируемой в своей плоскости; нормальные напряжения в поперечном к нейтральной поверхности плиты направлении считаются малыми; соединение составляющих компонентов сталебетонной плиты осуществляется гибкими анкерами, которые расположены симметрично с равным шагом и упруго податливы в плоскости сдвига; возможная концентрация усилий в месте сосредоточения анкера не учитывается; рассматривается случай кратковременного, простого нагружения элементов конструкции .

Для конкретных видов напряженного состояния (соотношения напряжений на главных площадках ) экспериментальные диаграммы деформирования бетона аппроксимируются аналитической зависимостью в виде полинома:

(1)

Запись уравнений физического закона деформирования в виде (1) предполагает отказ от использования понятия о коэффициентах поперечных деформаций, хотя на самом деле имеющееся влияние деформаций в поперечном направлении на деформации в продольном направлении учитывается непосредственно в значениях коэффициентов , соответствующих конкретному соотношению напряжений .

В качестве исходных экспериментальных диаграмм деформирования бетона в условиях плоского напряженного состояния для аппроксимации зависимости (1) использованы данные исследователя Купфера Г.

Сталебетонные плиты – это плиты, изготовленные из двух и более слоёв материалов с различными физическими свойствами, которые соединены друг с другом таким образом, чтобы работать как единое целое. Для круглых пластинок удобнее решать задачу в полярной системе координат.

После решения задачи получим выражение для определения положения нейтральной поверхности заменив :

(2)

где

Тогда уравнение изгиба пластинки при осесимметричной нагрузке:

(3)

Рис. 1 – Сталебетонная плита (а) и нейтральная плоскость (б)

Шарнирно-опертая пластинка нагруженная распределенной нагрузкой. Общее решение неоднородного дифференциального уравнения (3) будет

(4)

Шарнирно-опертая пластинка загруженная равномерно-распределенной нагрузкой на части ее (штамп).

Рис. 2 – Пластинка загруженная штампом

(на заштрихованной ее части)

Функции прогибов на участках:

а) на участке

(5)

где

б) на участке

(6)

Шарнирно-опертая пластинка загруженная распределенной нагрузкой по контуру штампа. В процессе деформирования под штампом прогиб сталебетонной плиты увеличивается и в результате этого прикладываемая нагрузка передается по контуру штампа (рис. 3).

Рис. 3 – Пластинка загруженная по контуру штампа

Функции прогибов на участках:

а) на участке

(7)

б) на участке

(8)

Вывод. Таким образом, на основании полученных расчетных формул можно рассчитать круглую сталебетонную пластинку, состоящую из двух материалов с разными физико-механическими свойствами, которые жестко объединены друг с другом и работают как единое целое.