БАКТЕРИЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД БІОХІМІЧНОЇ КОРОЗІЇ

Данченко Ю.М., канд. техн. наук, Білоус Н.Г.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська,40

E-mail: danchenko-00@mail.ru

Велика кількість будівельних конструкцій та споруд в Україні і за кордоном зазнають дії корозійно-небезпечних кислих середовищ, утворених мікроорганізмами. Результатом цього впливу є передчасне руйнування каналізаційних комунікацій, споруд біологічної очистки промислових стоків, градирень, тунелів метрополітену. Так, середній термін служби колекторів систем водовідведення, які зазнають біокорозії, складає 12,5 замість розрахункових 50 років. У 14 країнах світу – Німеччині, Росії, Японії, витрати від біопошкоджень будівельних конструкцій складають близько 2% національного доходу.

Розроблені бактерицидні епоксидні композиції для захисту від біохімічної корозії відрізняються тим, що містять цілий комплекс необхідних властивостей: технологічність, малотоксичність, довговічність, високі показники стійкості в агресивних рідинах, адгезії, міцності, твердості та ін. Компоненти епоксиполімерів легкодоступні і виготовляються промисловістю України. Бактерицидні властивості захисних покриттів та матеріалів запобігають утворенню на поверхні корозійно-агресивних метаболітів (кислот біогенного походження). Цим забезпечується захист поверхні будівельної конструкції або споруди від впливу хімічно й біологічно агресивних середовищ. Застосування їх із метою захисту будівельних конструкцій та споруд дозволить збільшити їх терміни служби, і запобігти численним аваріям, що спричиняють значні економічні витрати експлуатаційних коштів, забруднення навколишнього середовища, а також загрожують здоров’ю та життю людей.

Для дослідження бактерицидності епоксиполімерів розроблено кількісний метод оцінки, який був апробований в УкрДержНДІ "УкрВОДГЕО" (м. Харків). Метод ґрунтується на потенціометричній реєстрації протонів сірчаної кислоти в культуральній рідині, що виділяються тіоновими бактеріями під час життєдіяльності. Активність життєдіяльності тіонових бактерій оцінюється за швидкістю накопичення в культуральній рідині протонів сірчаної кислоти, яку вони виробляють при окисленні сірковмісних сполук.

Технічні характеристики розроблених композицій в порівнянні з композицією, рекомендованою СНІП ІІ-28-73 для захисту будівельних конструкцій  від корозії представлено у таблиці:

| Показник | КЕ – кислото стійка | БЕ-1 – бактерицид- на | БЕ-2 – бактерицид- на | Композиція рекомендована СНІП ІІ-28-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезійна міцність при рівномірному відриві, МПа, від Сталі 3 Скла Вологого (5%) бетону | 41,5 20,7 2,6 | 40,2 18,5 3,0 | 40,4 18,8 4,9 | 8,8 5,2 0,73 |
| Ударна в'язкість, кДж/м2 | 12,5 | 14,6 | 13,6 | 13,2 |
| Руйнуюча напруга при згині, МПа | 69,1 | 82,2 | 78,2 | 110,5 |
| Ефект інгібування життєдіяльності тіонових бактерій, % | 19,4 | 100 | 100 | -50 |
| Водопоглинання через 1 добу при 298 К, % | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Коефіцієнт дифузії (109 при 298 К, м2/с H2O NH4OH (10%) NaOH(10%) H2SO4 (10%) | 8,85 6,48 5,72 8,63 | 1,19 2,08 1,97 1,23 | 1,76 1,68 2,13 1,74 | 26,94 13,32 15,84 44,31 |

Для бактерицидної композиції БЕ-1 розроблено ТУ У 24.14.63.790-01-2000. Отримано Патент України на винахід № 89569 «Полімерна композиція для будівництва». Для практичного впровадження композиції БЕ-1 розроблено технологічну інструкцію. Розроблено технологічну і технічну документацію на використання запропонованих матеріалів, яка передана в АТ “Харківводоканалпроект” (м.Харків). Композиції можуть використовуватись для захисту нових елементів трубопроводів, або для реконструкції та ремонту малодоступних тунельних трубопроводів великого діаметру (Ø 800 – 1400 мм), які знаходяться в експлуатації. В останньому випадку технічною документацією передбачено підготовку поверхні перед нанесенням покриття. Розроблено принципову схему установки для нанесення бактерицидного епоксидного покриття на внутрішню поверхню трубопроводу великого діаметру (рис.1).

Рис.1 – Принципова схема установки: 1 – пульт керування; 2 – комплект двох змішувачів; 3 – установка нагнітальна; 4 – апарат для нанесення покриття: 4.1 – пересувна рама; 4.2 – вузол обернення; 4.3 – змішувачі; 4.4 – форсунки; 4.5 – направляючі для змішувачів та розприскувачів; 4.6 – стойка; 4.7 – головка-живильник; 4.8 – електродвигун; 4.9 – редуктор; 4.10 – штуцери; 4.11 – кронштейн; 5 – тягнучий пристрій.

Розроблені композиції впроваджені на підприємствах м. Харкова: ДКП "Харківкомуночиствод" – для герметизації швів у футерівці керамічною плиткою бетонного каналізаційного кільця, в/ч А-0765 – для захисту від корозії металевих частин техніки військ РХБ та спеціального обладнання авторозливних станцій.