ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Золотов М.С., канд. техн. наук, проф., Скляров В.А., канд. техн. наук,

Золотов С.М., канд. техн. наук, Гарбуз А.О., канд. техн. наук

Харьковская национальная академия городского хозяйства

61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12

E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua

Современный ремонт и реконструкция зданий и сооружений требуют сокращения сроков производства работ, зависящих во многом от повышения производительности труда. Большое значение при этом имеют экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов, снижение ручных работ в строительстве.

Одним из путей решения этих проблем является использование полимерных клеев в строительном производстве. При реконструкции и ремонте некоторых зданий и сооружений применение клеев иногда является единственным способом выполнения работ. Удельная трудоемкость клеевых соединений в 1,5-3 раза ниже, чем традиционных. Это позволяет получить на 1 т клеев от 700 до 1500 чел.-дней экономии трудозатрат. Использование клеев дает возможность механизировать ряд работ в строительстве, в значительной степени уменьшить объем «мокрых» процессов.

В строительном производстве широко практикуются полимерные клеи для соединения бетонных элементов, причем как старого бетона со старым, так и старого с новым, для заделки трещин в бетоне, а также для крепления строительных конструкций и оборудования путем заделки в бетонные фундаменты анкерных стержней. Такие соединения характеризуются отсутствием сложных подготовительных процессов, значительным сокращением расхода стали, цемента и трудозатрат, сроков ремонта, реконструкции и строительства зданий и сооружений с наименьшими затратами. Однако применяемые в строительстве полимерные клеи имеют и ряд недостатков: они многокомпонентные, ненадежные в приготовлении, отверждаются при температуре среды выше 15 °С в течение 48-72 часов.

На основании проведенных в Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ) исследований и опыта внедрения авторы рекомендуют применять в практике строительства акриловый клей. Он включает в себя акриловый компаунд, состоящий из полимерного порошка и жидкообразного отвердителя, наполнителя – кварцевого песка и при необходимости модифицирующих добавок. По адгезионным и когезионным свойствам акриловый клей не уступает другим полимерным клеям, а по технологическим – значительно превосходит их. Он мало компонентен, прост и надежен в приготовлении, обладает высокими технологическими свойствами: низкая вязкость, отверждается при температурах среды выше –20 °С без дополнительных технологических мероприятий. Исследованиями, выполненными в ХНАГХ, определены механические характеристики акрилового клея: прочность при сжатии Rсж = 60-80 МПа, растяжении Rраст = 13-15 МПа, срезе Rсреза = 21-30 МПа. Установлено также, что он обладает хорошей водо-, масло-, морозо- и атмосферостойкостью.

В ХНАГХ разработана технология заделки арматурных стержней серповидного профиля акриловыми клеями. По этой технологии заливка клея в скважины может осуществляться до и после установки в них анкерных стержней. Это особенно важно для крепления сборных железобетонных элементов. В результате проведенных экспериментов установлены глубина заделки в пробуренных скважинах, которая равна для арматуры класса А500С  Lзад = 22,5ds – клеями обычных составов и Lзад = 17,5ds – повышенной прочности. При таких глубинах заделки обеспечивается надежное закрепление и работа анкеров.

Клеевая анкеровка может быть использована при ремонте (рис.1), реконструкции и усилении сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, для наращивания конструкций, крепления различного рода закладных элементов к существующим конструкциям (рис.2), устройства выпусков арматуры (щетины) из бетона для создания равнопрочного соединения. Кроме того, она применяется для крепления сборных железобетонных колонн (рис.3), стен тоннелей и других конструкций на готовых и существующих фундаментах., плитах и т.п.

Акриловый клей также широко применяется для ремонта и соединения бетонных конструкций (рис.4). Прочность соединенных им бетонных элементов («старый» бетон со «старым», «старый» бетон с «новым») обеспечивается прочностью бетона и не зависит от его класса.

Рис. 1 – Ремонт бетонных конструкций с помощью клеев: 1 – клеевой шов; 2 – клеевой анкер; 3 – арматурный стержень; 4 – добетонка

Рис. 2 – Крепление закладных элементов к стенам силосных сооружений с

помощью клеевых анкеров периодического профиля: 1 – железобетонная стена силосного сооружения; 2 – клеевой шов; 3 – закладной элемент крепления; 4 – анкер периодического профиля; 5 – стальная воронка

Повышение адгезионной прочности акриловых клеев, а также прочности их на срез позволит уменьшить глубину заделки в бетон арматурных стержней и анкерных болтов. В этом случае также достигается значительная экономия трудовых затрат, металла и других материалов. Известно, что, модифицируя полимерные клеи некоторыми добавками, можно добиться повышения их физико-механических и физико-химических характеристик. Для модификации акриловых клеев были исследованы добавки молотой слюды, окиси цинка и метак-риловой кислоты.

Анализ результатов исследований когезионной прочности различных составов модифицированных акриловых клеев свидетельствует, что они имеют более высокие прочностные характеристики. Например, установлено, что добавка окиси цинка в небольшом количестве увеличивает прочность акрилового клея при изгибе на 23% (Rсж = 98,61 МПа), при срезе - на 37% (Rсреза = 33,78 МПа), а сочетание добавки окиси цинка с метакриловой кислотой приводит к увеличению его прочности на 31% (Rсж  = 97,43 МПа, Rсреза = 32,64 МПа).

Рис. 3 – Клеевые стыки сборных железобетонных колонн (а, б, в), свай (г) и сборных железобетонных колонн с бесстаканными фундаментами (д):

1 – клеевой шов; 2 – муфта; 3 – сварной шов; 4 – выпуски арматуры; 5 – анкерное отверстие; 6 – колонна; 7 – фундамент; 8 – инвентарная гайка;

9 – крепежная гайка; 10 – деталь для выверки и крепления колонны;

11 – закладная деталь

Результаты испытаний показали, что разрушение анкерных соединений в случае заделки гладких стержней в бетон происходит по металлу и прочность соединения определяется прочностью металла. Такие соединения используются для крепления строительных конструкций и оборудования к фундаментам (рис.5). Глубина заделки такого анкера составляла десять его диаметров, разрушающее усилие – 357-386 МПа. Прочность анкерных соединений на модифицированных акриловых клеях приводит к разрыву анкера в случае использования добавок молотой слюды (Rs = 376,4 МПа), окиси цинка (Rs = 385,7 МПа) и окиси цинка совместно с метакриловой кислотой (Rs = 361,6 МПа). Разрушение анкерных соединений в случае заделки в бетон арматурных стержней периодического профиля происходило по металлу для анкеров из стали класса А500C в случае их заделки на глубину 17,5ds, а из стали класса А400C – на 15ds.

Рис. 4 – Клеевое соединение старого и нового бетона: 1 – новый бетон;

2 – клеевой слой; 3 – старый бетон

Рис. 5 – Крепление строительных конструкций (а) и технологического

оборудования (б) к фундаментам: 1 – гладкий анкерный болт;

2 – клеевой слой; 3 – фундамент

Для клеевых соединений, особенно анкерных, важно знать поведение клея в конструкции при воздействии на нее повышенных температур. Это объясняется тем, что материалы, входящие в анкерное соединение (бетон, сталь, акриловый клей), имеют разные коэффициенты линейного расширения и при повышенных температурах подвергаются различным температурным деформациям, которые могут привести к появлению значительных внутренних напряжений в клеевом шве. Это может влиять на деформативность клеевого анкера и, соответственно, на его прочность. В связи с этим были проведены эксперименты по определению теплостойкости модифицированных акриловых клеев в анкерных соединениях. Теплостойкость акрилового клея определяли на образцах анкерных соединений при совместном воздействии постоянного выдергивающего усилия на стержень и повышенных температур на бетонный образец на специальном стенде. К образцам анкерных соединений прикладывали длительное статическое выдергивающее усилие и после стабилизации деформаций клеевого анкера производили нагрев бетонных образцов ступенями по 10 °С. Испытания на одном уровне температуры выполняли до прекращения роста деформаций клеевого анкера. Теплостойкость клеевой анкеров-ки определяли максимальной температурой, при которой прекращался рост деформаций и не происходило разрушение анкерного соединения.

Проведенными ранее исследования установлено, что теплостойкость анкерных соединений при использовании основного состава акрилового клея составляет 50 °С, при этом деформативность клеевого анкера равнялась 265 мкм. Использование добавки окиси цинка увеличивает ее до 100 °С, деформативность при этом составила 453 мкм. Добавка к составу молотого асбеста увеличила теплостойкость соединения до 110 °С при деформативности его 550-653 мкм. Повышение теплостойкости до 130 °С достигается за счет применения добавки молотого асбеста совместно с метакриловой кислотой, деформативность при этом составила 649-699 мкм. При увеличении температуры выше указанных значений деформации значительно возрастали, что приводило к разрушению соединений. Разрушения имели адгезионный характер и происходили по контакту клей – металл.

Таким образом, модифицируя акриловый клей некоторыми добавками, например, асбеста, окиси цинка, метакриловой кислоты, можно снизить материалоемкость клеевых анкерных соединений за счет уменьшения глубины заделки анкерных стержней серповидного профиля. Можно также расширить область применения акриловых клеев в условиях производства с повышенным температурным режимом.