ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ФАСАДОВ

Бабий И.Н., Борисов А.А., канд. техн. наук, Волканов В.К.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

65029, Украина, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4

E-mail:

При строительстве новых жилых зданий и термомодернизации уже построенных, в современной практике в большинстве случаев используются конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и отделкой штукатурками. Доля таких конструкций в общем объеме теплоизоляции зданий составляет более 53 %.

Несмотря на столь широкомасштабное использование таких систем, в большинстве случаев  без учета нормативных требований при их использовании, детальный анализ конструкций выявил существенные резервы при технологии их устройства. Так, анализ литературных источников и анализ устройства таких систем в натурных условиях, показал, что существует ряд условий, которые требуют их технологического обоснования и решения. Так при устройстве таких систем согласно требованиям нормативного документа ДСТУ Б.В. 2-36: 2008 при креплении плит утеплителя используется достаточно большое количество клеевой смеси, 420 кг/100 м2. Технологический перерыв между клеевым креплением утеплителя к основанию поверхности и его механическим закреплением с помощью тарельчатых дюбелей составляет 48-72 часа. В связи с этим, задача разработки технологических решений, которые способствовали б повышению технико-экономических показателей и эксплуатационной эффективности теплоизоляционных систем с отделкой штукатурками, является актуальной.

Согласно нормативным документам работы по приклеиванию теплоизоляционных плит необходимо проводить при нормальных условиях (температура окружающей среды 20±2 °С при влажности 60 ± 5 %). В тоже время производители клеящих сухих смесей допускают условия приклеивания при температурах в диапазоне от +5 до +30 °С. В силу вышесказанного исследования по приклеиванию пенополистирола проводились при температурах окружающей среды +5, +20 и +30 °С и влажности 80, 60 и 50 %, соответственно. При этом изменение влажности ±5 %.

Исходя из результатов исследований, представленных на рис.1, технологический перерыв после приклеивания пенополистирольного утеплителя при соблюдении оптимальных технологических параметров может быть сокращен по сравнению с существующими рекомендациями при температуре +5 оС на 16 часов, +20 оС на 56 часа, +30 оС на 60 часов.

Для широкого внедрения результатов исследований в практику строительства разработаны рекомендации. В них внимание уделено особенностям приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов по разработанной технологии. Они состоят в следующем.

1. При приклеивании плит из пенополистирола к основанию поверхности стены, сооруженной согласно требованиям нормативных документов по качеству (имеются неровности до 2 мм на 2-х метровой рейке), необходимо наносить клеевую смесь сплошным способом шпателем с размером зубьев 4×4 мм.

2. Технологический перерыв после приклеивания должен составлять:

при температуре +30 °С – не менее 12 часов;

при температуре +20 °С – не менее 16 часов;

при температуре +5 °С – не менее 56 часов.

3. При приклеивании плит из пенополистирола к основанию поверхности стены с неровностями до 4 мм необходимо наносить клеевую смесь сплошным способом шпателем с размером зубьев 8×8 мм.

4. При приклеивании плит из пенополистирола к основанию поверхности стены с неровностями до 6 мм необходимо наносить клеевую смесь сплошным способом шпателем с размером зубьев 12×12 мм.

5. Направление движения шпателя при нанесении клея должно быть под углом 90 градусов к горизонту.

Для определения эффективности результатов исследований было выполнено сравнение вариантов.

Первый – это сплошной способ нанесения клея. В соответствие с существующими рекомендациями и ДСТУ растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10×10 мм. Технологический перерыв после приклеивания должен быть также не менее 3 суток.

Второй – это технология приклеивания, где использованы результаты исследований. Растворную смесь необходимо наносить по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 4×4 мм. Для данного способа технологический перерыв после приклеивания должен составлять: при температуре +30°С не менее 12 часов; при температуре +20°С не менее 16 часов; при температуре +5°С не менее 56 часов.

Для сравнения этих вариантов разных технологий выбраны 4 показателя, которые изменяются при приклеивании утеплителя с использованием действующих нормативных документов и рекомендаций, а также рекомендаций составленных по результатам исследований табл.1. Остальные показатели процессов устройства теплоизоляции не рассматривались, т.к. они не оставались измененными. Для сравнения вариантов была выбрана типовая захватка с площадью 100 м2 здания с размерами 20×50 м.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей которые изменяются | Единицы измерения | Варианты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По традиционной технологии изложенной в нормативных документах | По разработанной технологии (с использованием зубчатого шпателя 4×4мм) |
| 1. | Расход материалов: полимерцементного клея | кг | 400 | 152 |
| 2. | Продолжительность технологического перерыва в пределах захватки | ч. | 72 | 16 |
| 3. | Продолжительность выполнения работ на захватке | дн. | 24,5 | 22 |
| 4. | Стоимость клея | грн. | 800 | 304 |

Выводы:

- Технологический перерыв после приклеивания пенополистирольного утеплителя при соблюдении оптимальных технологических параметров может быть сокращен по сравнению с существующими рекомендациями при температуре +5 оС на 16 часов, +20 оС на 56 часов, +30 оС на 60 часов.

- Экономический эффект от применения разработанной оптимизированной технологии приклеивания пенополистирольного утеплителя составляет 496 грн. на 100 м2 утепления фасада.

# Text boxes

Рис.1 – Влияние время твердения клея, на адгезионную прочность при температурах +5,+20 и +30 °С. Плотность утеплителя 25 кг/м3