Таблиця 3

Термічні опори замкнутих повітряних прошарків

| Товщина повітряного | Термічний опір замкнутого повітряного прошарку RПОВ.П, (м2 (С)/Вт |
| --- | --- |
| прошарку,м | горизонтального при потоці тепла знизу нагору | горизонтального при потоці тепла зверху вниз |
|  | при температурі повітря в прошарку |
|  | додатної | від'ємної | додатної | від'ємної |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2 - 0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |

Таблица 4

Значення коефіцієнта n

| № п/п | Огороджуючі конструкції | Коефіцієнт n |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішні стіни й покриття (у тому числі вентильовані зовнішнім повітрям), перекриття горищ дахів (з покрівлею зі штучних матеріалів) і над проїздами; перекриття над холодним (без огороджуючих стінок) підпіллями в північній будівельно-кліматичній зоні | 1 |
| 2 | Перекриття над холодними підвалами, що сполучаються із зовнішнім повітрям; перекриття горищ (з покрівлею з рулонних матеріалів); перекриття над холодним (з огороджуючими стінками) підпіллям і холодними поверхами в північній будівельно-кліматичній зоні | 0,9 |
| 3 | Перекриття над неопалюваними підвалами зі світловими прорізами в стінах | 0,75 |
| 4 | Перекриття над неопалюваними підвалами без світлових прорізів у стінах, розташованими вище рівня землі | 0,6 |
| 5 | Перекриття над неопалюваним технічним підпіллям, розташованим вище рівня землі | 0,4 |

Таблиця 5

Значення коефіцієнта

| № п/п | Огороджуюча конструкція будівлі |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стіни |  |
| 1 | Одношарові з бетонів на пористих заповнювачах | 1,1 |
| 2 | Одношарові з чарункових бетонів | 1,3 |
| 3 | Багатошарові з утеплювачем на основі мінеральних волокон або спінених пластмас | 1,8 |
| 4 | Те ж з обшиваннями з листових матеріалів | 2,0 |
| 5 | Інші | 1,1 |
|  | Покриття і перекриття горищ |  |
| 6 | З утеплювачем з легких і чарункових бетонів | 1,3 |
| 7 | З утеплювачем на основі мінеральних волокон або спінених пластмас | 1,6 |
| 8 | Те ж по настилах з листових матеріалів | 2,2 |
| 9 | З насипним утеплювачем | 1,3 |
| 10 | Інші | 1,3 |

Таблиця 6

Значення коефіцієнта тепловіддачі на внутрішній поверхні огороджуючої конструкцій

| № | Внутрішня поверхня огороджуючої конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі (ВН, Вт/(м2(С) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стін, підлог, гладких стель, стель із виступаючими ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані ( між гранями сусідніх ребер h/( ( 0,3 | 8,7 |
| 2 | Стель з виступаючими ребрами при відношенні h/( ( 0,3 | 7,6 |
| 3 | Зенітних ліхтарів | 9,9 |

Таблиця 7

Значення коефіцієнта тепловіддачі для зимових умов

| Зовнішня поверхня огороджуючої конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов (ЗОВН, Вт/(м2(С) |
| --- | --- |
| 1. Зовнішніх стін, покриттів, перекриттів над проїздами й над холодними (без огороджуючих стінок) підпіллям в північній кліматичній зоні | 23 |
| 2. Перекриттів над холодними підвалами, що сполучаються із зовнішнім повітрям; перекриттів над холодними (зі огороджуючими стінками) підпіллям й холодними поверхами в північній кліматичній зоні | 17 |
| 3. Перекриттів горищних і над не опалювальними підвалами зі світловими прорізами в стінах, а також зовнішніх стін з повітряним прошарком, вентильованим зовнішнім повітрям | 12 |
| 4. Перекриттів над не опалювальними підвалами без світлових прорізів у стінах, розташованих вище рівня землі, і над неопалювальними технічними підпіллями, розташованими нижче рівня землі | 6 |

Значення нормативного температурного перепаду

між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої

поверхні огороджуючої конструкції

Таблиця 8.

| № | Будинки та приміщення | Нормативний температурний перепад , (С для |
| --- | --- | --- |
|  |  | зовнішніх стін | покриттів і горищ-них пере-криттів | перекриттів над проїз-дами, підва-лами та підпіллями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будинки житлові, лікарняних установ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпіталів), пологових будинків, будинків дитини, будинків інтернатів для старих та інвалідів; спальні корпуси загальноосвітніх дитячих шкіл; будинку дитячих садів, ясел, садів- ясел (комбінатів), дитячих будинків і дитячих будинків розподільників | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Будинків диспансерів й амбулаторно-поліклінічних установ; навчальні будинки загальноосвітніх дитячих шкіл | 6 | 4,5 | 2,5 |
| 3 | Суспільні будинки, крім зазначених у поз. 1 і 2, та допоміжні будинки і приміщення промислових підприємств, за винятком приміщень із вологим і мокрим режимом | 7 | 5,5 | 2,5 |
| 4 | Виробничі будинки із сухим режимом | , але не більше 10 | але не більше 8 | 2,5* |
| 5 | Виробничі будинки з нормальним режимом | , але не більше 8 | але не більше 7 | 2,5* |
| 6 | Виробничі будинки, а також приміщення громадських будинків і допоміжні будинки з вологим або мокрим режимом |  |  | 2,5* |
| 7 | Будинку картопле й овочефруктосховищ |  |  | 2,5* |
| 8 | Виробничі будинки зі значними надлишками явного тепла (більше 25 Вт/м3) і розрахунковою відносною вологістю внутрішнього повітря не більше 50% | 12 | 12 | 2,5* |

П р и м і т к и   - температура точки роси, (С, розрахункова температура та відносна вологість внутрішнього повітря прийняті за ГОСТ 12.1.005-76 і нормам проектування відповідних будинків та споруд.

Нормування опору теплопередачі

Таблиця 9

Нормативні значення опору теплопередачі огороджуючих конструкцій

| № п/п | Найменування огороджуючих конструкцій | Нормативне значення опору огороджуючих конструкцій, (м2·°С)/Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість градусо- днів |
|  |  | > 3501 | 3001 - 3500 | 2501 - 3000 | < 2500 |
| А. Нове будівництво |
|  | Зовнішні стіни |  |  |  |  |
| 1 | Великопанельні, монолітні й об’ємноблочні з утеплювачами: а) з полімерних матеріалів б) мінераловати й інших матеріалів | 2,5 2,2 | 2,4 2,1 | 2,2 1,9 | 2,0 1,8 |
| 2 | Блокові: |  |  |  |  |
|  | а) з чарункового бетону б) з пористими наповнювачами | 2,0 1,8 | 1,9 1.7 | 1,7 1,5 | 1,5 1,3 |
| 3 | Цегляні з керамічних каменів і дрібних блоків: а) повнотілі з утеплювачем б) багатощілинні | 2,2 1,6 | 2,1 1,5 | 1,9 1.4 | 1,7 1,2 |
|  | Покрівлі й перекриття |  |  |  |  |
| 4 | Покрівлі й перекриття горищ /крім «теплих горищ»/ | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| 5 | Перекриття над проїздами й холодними підвалами, що з'єднуються із зовнішнім простором | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 |
| 6 | Перекриття над неопалюваними підвалами: а) зі світловими прорізами в стінах б) без світлових прорізів у стінах | 2,5 2,3 | 2,4 2,2 | 2,2 2,0 | 2.0 1.8 |
|  | Вікна й балконні двері | 0,5 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
| Б. Реконструкція й капітальний ремонт |
| 1 | Зовнішні стіни | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 2 | Покрівля й перекриття горищ | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 3 | Перекриття над проїздами й підвалами | Як для нового будівництва |
|  | Вікна й балконні двері |  |

П р и м і т к и:

1. Для багатошарових стін з утеплювачем табличні значення варто множити на коефіцієнт 0,95 при наявності віконного прорізу й 0,9 - віконного й дверного прорізу. Для вікон у металевих плетіннях табличні значення варто множити на коефіцієнт 0,9.

2. Опір теплопередачі великопанельних, монолітних та обємноблочних зовнішніх стін з чарункового бетону або з бетону з пористими заповнювачами варто приймати як для блокових стін.

3. Визначення температурних зон даного району будівництва й реконструкції виробляється по карті-схемі температурних зон України (рис. Г.1), при необхідності температурна зона може бути визначена по кількості градусо-діб (г,-діб) опалювального періоду по формулі:

S = (tВ-tО.П.) ZО.П.,

де S - кількість градусо- діб опалювального періоду;

tВ - 18 (С – розрахункова температура внутрішнього повітря;

tО.П,й ZО.П,– відповідно, середня температура, (С и тривалість, діб., опалювального періоду.

Таблиця 10

Потрібний опір теплопередачі  світлопрозорих заповнень

житлових, громадських і виробничих будинків

| № | Будинки й приміщення | Різниця температури внутрішнього повітря й середньої температури найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92, (С | Необхідний опір теплопередачі , (м2(С)/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вікон та балконних дверей | Ліхтарів |
|  |  |  |  | П-подібних | Зеніт-них |
| 1 | Будинки житлові, лікарняних установ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпіталів), диспансерів, амбулаторно- поліклінічних установ, пологових будинків, будинків дитини, будинків інтернатів для старих й інвалідів; загальноосвітніх дитячих шкіл; будинку дитячих садів, ясел, садів- ясел (комбінатів), дитячих будинків і дитячих приймачів- розподільників | До 25 Понад 25 до 44 Понад 44 до 49 Понад 49 | 0,18 0,39 0,42 0,53 | - - - - | 0,15 0,31 0,31 0,48 |
| 2 | Громадські будинки, крім зазначених у поз. 1, і допоміжні будинки та приміщення промислових підприємств, за винятком приміщень із вологим і мокрим режимом | До 30 Понад 30 до 49 Понад 49 | 0,15 0,31 0,48 | - - - | 0,15 0,31 0,48 |
| 3 | Виробничі будинки із сухим і нормальним режимом | До 35 Понад 35 до 49 Понад 49 | 0,15 0,31 0,34 | 0,15 0,15 0,15 | 0,15 0,31 0,48 |
| 4 | Виробничі будинки, а також приміщення громадських будинків і допоміжні будинки з вологим або мокрим режимом | До 30 Понад 49 | 0,15 0,34 | 0,15 - | - - |
| 5 | Виробничі будинки з розрахунковою відносною вологістю внутрішнього повітря не більше 50% й избытками явного тепла, Вт/м3: а) понад 23 до 50 б) понад 50 | До 49 Понад 49 Будь-яка | 0,15 0,31 0,15 | 0,15 0,15 0,15 | - - - |

Таблиця 11

Приведений опір теплопередачі вікон, балконних дверей і ліхтарів

| № | Заповнення світлового прорізу | Приведений опір теплопередачі RО, (м2(С)/Вт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Одинарне засклення в дерев'яних плетіннях | 0,18 |
| 2 | Одинарне засклення в металевих плетіннях: - вікон і ліхтарів з вертикальним засклінням - зенітних ліхтарів | 0,15 0,14 |
| 3 | Подвійне засклення в дерев'яному або пластмасовому спареному плетіннях | 0,39 |
| 4 | Подвійне засклення в дерев'яному або пластмасовому роздільному плетіннях | 0,42 |
| 5 | Подвійне засклення в металевих роздільних плетіннях: - вікон і ліхтарів з вертикальним засклінням - вітрин | 0,34 0,31 |
| 6 | Потрійне засклення в дерев'яних або роздільно-спарених плетіннях | 0,55 |
| 7 | Потрійне засклення в металевих роздільних плетіннях | 0,46 |
| 8 | Блоки скляні пустотні із шириною швів між ними 6 мм: - розмірами 194х194х98 мм - розмірами 244х244х98 мм | 0,31 0,33 |
| 9 | Профільне скло: - швелерного перетину - коробчатого перетину | 0,16 0,21 |
| 10 | Заповнення з органічного скла зенітних ліхтарів: - одинарне - подвійне - потрійне | 0,19 0,36 0,52 |
| 11 | Двошарові склопакети в дерев'яних або пластмасових плетіннях - зі звичайного скла - с твердим селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном - с м'яким селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном - с тепловим дзеркалом - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном | 0,36 0,43 0,56 0,52 0,62 0,7 0,83 |
| 12 | Двошарові склопакети в металевих плетіннях - вікон і ліхтарів з вертикальним засклінням - зенітних ліхтарів: - зі звичайного скла - с твердим селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном - с м'яким селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном | 0,36 0,3 0,36 0,45 0,42 0,51 |
| 13 | Двошарові склопакети й одинарнезасклення: - у роздільних дерев'яних або пластмасових плетіннях вікон - у металевих плетіннях зенітних ліхтарів | 0,53 0,46 |

Продовження табл. 11

| 14 | Тришарові склопакети в дерев'яних або пластмасових плетіннях: - зі звичайного скла - с м'яким селективним покриттям середнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном | 0,52 0,72 0,86 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Те ж, із заповненням аргоном, вуглекислим газом | 0,69 |
| 16 | Однокамерний склопакет й одинарне засклення в роздільних дерев'яних плетіннях | 0,53 |
| 17 | Двокамерний склопакети | 0,5 |
| 18 | Те ж, з тепловідбиваючим покриттям | 0,76 |
| 19 | Те ж, з тепловідбиваючим покриттям і заповненням аргоном, вуглекислим газом | Більше 1 |
| 20 | Однокамерний вакуумований склопакет по формулі 2,5-0,2-2,5 | 0,44 |
| 21 | Двукамерный вакуумований склопакет по формулі 2,5-0,1-2,5-0,1-2,5 | 0,57 |
| Заповнення світлових прорізів полікарбонатними покриттями КАРБ, ПРО, ЛАЙФ |
| 22 | Товщина 4,4 мм | 0,25 |
|  | Товщина 6 мм | 0,27 |
|  | Товщина 8 мм | 0,29 |
|  | Товщина 10 мм | 0.31 |
|  | Товщина 16 мм | 0,36 |
|  | Товщина 16 мм Т | 0,43 |
|  | Товщина 25 мм | 0,59 |

П р и м і т к и:

- До м'яких селективних покриттів скла відносять покриття з коефіцієнтом випромінювання менше або рівним 0,15, до твердих покриттів - більше або рівним 0,25;

- Значення наведених опорів теплопередачі заповнень світлових прорізів у дерев'яних плетіннях дані для випадків, коли відношення площі засклення до площі заповнення світлового прорізу дорівнює 0,75 - 0,85.

При відношення площі засклення до площі заповнення світлового прорізу в дерев'яних плетіннях, рівному 0,6 - 0,74, зазначені в таблиці RO варто збільшувати на 10%, а при відношенні площ, рівному 0,86 і більше, відповідно зменшувати на 5 %.

Таблиця 12

Значення коефіцієнта поглинання сонячної радіації для різних матеріалів

| № | Матеріал зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції | Коефіцієнт поглинання сонячної радіації, |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алюміній | 0,5 |
| 2 | Азбестоцементні аркуші | 0,65 |
| 3 | Асфальтобетон | 0,9 |
| 4 | Бетони | 0,7 |
| 5 | Дерево незабарвлене | 0,6 |
| 6 | Захисний шар рулонної покрівлі зі світлого гравия | 0,65 |
| 7 | Цегла глиняна червона | 0,7 |
| 8 | Цегла силікатна | 0,6 |
| 9 | Облицювання природним каменем білим | 0,45 |
| 10 | Фарбування силікатне темно- сіре | 0,7 |
| 11 | Фарбування вапняне біле | 0,3 |
| 12 | Плитка облицювальна керамічна | 0,8 |
| 13 | Плитка облицювальна скляна синя | 0,6 |
| 14 | Плитка облицювальна біла або палева | 0,45 |
| 15 | Рубероїд із піщаним посипанням | 0,9 |
| 16 | Сталь листова, пофарбована білою фарбою | 0,45 |
| 17 | Сталь листова, пофарбована темно-червоною фарбою | 0,8 |
| 18 | Сталь листова, пофарбована зеленою фарбою | 0,6 |
| 19 | Сталь покрівельна оцинкована | 0,65 |
| 20 | Скло облицювальне | 0,7 |
| 21 | Штукатурка вапняна темно-сіра або теракотова | 0,7 |
| 22 | Штукатурка цементна світла- блакитна | 0,3 |
| 23 | Штукатурка цементна темно- зелена | 0,6 |
| 24 | Штукатурка цементна кремова | 0,4 |

Таблиця 13

Опір повітропроникненню матеріалів конструкцій

| № | Матеріали й конструкції | Товщи-на ша-ру, мм | Опір пові-тропроникненню RІ, (м2 год Па/кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетон суцільний (без швів) | 100 | 19620 |
| 2 | Газосилікат суцільний (без швів) | 140 | 21 |
| 3 | Вапняк-черепашник | 500 | 6 |
| 4 | Картон будівельний (без швів) | 1,3 | 64 |
| 5 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглину та більше | 250 і більше | 18 |
| 6 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в півцегли | 120 | 2 |
| 7 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-жужільному розчині товщиною в одну цеглину та більше | 250 і більше | 9 |
| 8 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-жужільному розчині товщиною в півцегли | 120 | 1 |

Продовження табл. 13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кладка із цегли керамічного пустотного на цементно-піщаному розчині товщиною в півцегли | - | 2 |
| 10 | Кладка з легкобетонних каменів на цементно-піщаному розчині | 400 | 13 |
| 11 | Кладка з легкобетонних каменів не цементно-жужільному розчині | 400 | 1 |
| 12 | Листи асбоцементні із закладенням швів | 6 | 196 |
| 13 | Шпалери паперові звичайні | - | 20 |
| 14 | Обшивання з обрізних дощок, з'єднаних в притик або вчверть | 20-25 | 0,1 |
| 15 | Обшивання з обрізних дощок, з'єднаних у шпунт | 20-25 | 1,5 |
| 16 | Обшивання з дощок подвійне із прокладкою між ними будівельного паперу, з'єднаних впритул або вчверть | 50 | 98 |
| 17 | Обшивання з фіброліту або деревинно-волокнистих безцементних м'яких плит із закладенням швів | 15-70 | 2,5 |
| 18 | Обшивання з фібролиту або деревинно-волокнистих безцементних м'яких плит без закладення швів | 15-70 | 0,5 |
| 19 | Обшивання із твердих деревинно-волокнистих аркушів із закладенням швів | 10 | 3,3 |
| 20 | Обшивання з гіпсової сухої штукатурки із закладенням швів | 10 | 20 |
| 21 | Пінобетон автоклавний (без швів) | 100 | 1960 |
| 22 | Пінобетон неавтоклавний | 100 | 196 |
| 23 | Пінополістирол | 50-100 | 79 |
| 24 | Піноскло суцільне (без швів) | 120 | Повітронепроникне |
| 25 | Плити мінераловатні тверді | 50 | 2 |
| 26 | Рубероїд | 1,5 | Повітронепроникний |
| 27 | Толь | 1,5 | 490 |
| 28 | Фанера клеєна (без швів) | 3-4 | 2940 |
| 29 | Шлакобетон суцільний (без швів) | 100 | 14 |
| 30 | Штукатурка цементно-піщаним розчином по кам'яній або цегельній кладці | 15 | 373 |
| 31 | Штукатурка вапняна по кам'яній або цегельній кладці | 15 | 142 |
| 32 | Штукатурка вапняно-гіпсова по дереву (по драні) | 20 | 17 |
| 33 | Керамзитобетон щільністю 900 кг/м3 | 250-400 | 13-17 |
| 34 | Керамзитобетон щільністю 1000 кг/м3 | 250-400 | 53-80 |
| 35 | Керамзитобетон щільністю 1100-1300 кг/м3 | 250-450 | 390-590 |
| 36 | Шлакобетон щільністю 1500 кг/м3 | 250-400 | 0,3 |

П р и м і т к и

1. Для кладок із цегли й каменів з розшивкою швів на зовнішній поверхні опір повітропроникненню варто збільшувати на 20 (м2 год Па/кг).

2. Опір повітропроникненню повітряних прошарків і шарів огороджуючих конструкції із сипучих (шлаків, керамзиту, пемзи і т.п.), пухких та волокнистих (мінеральної вати, соломи, стружки і т.п.) матеріалів варто приймати рівної нулю не залежно від товщини шару.

Таблиця 14

Коефіцієнти рівняння, що описує величину рідкої вологи

в будівельних матеріалах залежно від початкової вологості

при від’ємних температурах

| Назва матеріалу та його густина, кг/м3 | Коефіцієнти |
| --- | --- |
|  | b0(102 | b1 | b2(102 | b3 |
| Цементний камінь 2300 | 4,222 | 0,474 | 1,939 | -0,645 |
| ЦПР 1:1 2100 | 3,23 | 0,411 | 9,052 | -1,637 |
| ЦПР 1:2 1935 | 0,549 | 0,786 | 0,573 | -0,605 |
| ЦПР 1:4 1725 | 2,197 | 0,26 | 1,915 | -1,193 |
| Пінобетон 850 | 2,353 | 0,242 | -7.67 | -1,135 |
| Керамзитобетон 1430 | 3,833 | 0,219 | -4,269 | -0,304 |
| Керамзитобетон 1000 | 4,448 | 0,129 | 0,934 | -1,758 |
| Вермикулітобетон 715 | 6,783 | 0,016 | 4,241 | -0,767 |
| Поризований розчин 1320 | 3,21 | 0,138 | -2,732 | -0,93 |
| Цегла силікатна 1800 | 0,161 | 0,258 | -1,751 | -1,197 |
| Цегла глиняна червона 1600 | 0,151 | 0,023 | -3,717 | -0,321 |
| Піноскло 170 | 0,095 | 0,014 | -24,208 | -0,146 |

Тиск (максимальний тиск) насиченої водяної пари Е в мм рт.ст. для різних температур  при РБ = 755 мм рт.ст.

А. Для температур від 0 до -45 °С (над льодом)

Таблиця 15

| t °C | E, в мм | t °C | E, в мм | t °C | E, в мм | t °C | E, в мм | t °C | E, в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4 -4,2 -4,4 -4,6 -4,8 -5 -5,2 | 4,58 4,51 4,44 4,36 4,3 4,22 4,15 4,08 4,01 3,95 3,88 382 3,75 3,69 3,63 3,57 3,51 3,45 3,39 3,34 3,28 3,22 3,17 3,11 3,06 3,01 2,96 | -5,4 -5,6 -5,8 -6 -6,2 -6,4 -6,6 -6,8 -7 -7,2 -7,4 -7,6 -7,8 -8 -8,2 -8,4 -8,6 -8,8 -9 -9,2 -9,4 -9,6 -9,8 -10 -10,2 -10,4 | 2,91 2,86 2,81 2,76 2,72 2,67 2,63 2,58 2,53 2,49 2,45 2,41 2,36 2,32 2,28 2,24 2,2 2,17 2,13 2,09 2,05 2,01 1,98 1,95 1,91 1,88 | -10,6 -10,8 -11 -11,2 -11,4 -11,6 -11,8 -12 -12,2 -12,4 -12,6 -12,8 -13 -13,2 -13,4 -13,6 -13,8 -14 -14,2 -14,4 -14,6 -14,8 -15 -15,2 -15,4 -15,6 -15,8 | 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72 1,69 1,66 1,63 1,6 1,57 1,55 1,52 1,49 1,46 1,43 1,41 1,38 1,36 1,34 1,31 1,29 1,26 1,24 1,22 1,19 1,17 1,15 | -16 -16,2 -16,4 -16,6 -16,8 -17 -17,2 -17,4 -17,6 -17,8 -18 -18,2 -18,4 -18,6 -18,8 -19 -19,2 -19,4 -19,6 -19,8 -20 -20,5 -21 -21,5 -22 -22,5 | 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99 0,97 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,87 0,85 0,83 0,82 0,8 0,79 0,77 0,74 0,7 0,67 0,64 0,61 | -23 -23,5 -24 -24,5 -25 -25,5 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 | 0,58 0,55 0,52 0,49 0,47 0,45 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,252 0,227 0,205 0,185 0,167 0,15 0,134 0,119 0,105 0,093 0,082 0,072 0,063 0,055 0,048 |

Б. Для температур від 0 до 50 °С

| t °C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | t °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 4,58 4,93 5,29 5,69 6,1 6,54 7,01 7,51 8,05 8,61 9,21 9,84 10,52 11,23 11,99 | 4,61 4,96 5,33 5,73 6,14 6,59 7,06 7,57 8,1 8,67 9,27 9,91 10,59 11,31 12,07 | 4,65 5 5,37 5,77 6,19 6,64 7,11 7,62 8,16 8,73 9,33 9,98 10,66 11,38 12,14 | 4,68 5,03 5,41 5,81 6,23 6,68 7,16 7,67 8,21 8,79 9,4 10,04 10,73 11,45 12,22 | 4,72 5,07 5,45 5,85 6,27 6,73 7,21 7,72 8,27 8,85 9,46 10,11 10,8 11,53 12,3 | 4,75 5,11 5,49 5,89 6,32 6,78 7,26 7,78 8,32 8,91 9,52 10,18 1087 11,6 12,38 | 4,79 5,14 5,53 5,93 6,36 6,82 7,31 7,83 8,38 8,97 9,59 10,24 10,94 11,68 12,46 | 4,82 5,18 5,57 5,97 6,41 6,87 7,36 7,88 8,44 9,03 9,65 10,31 11,01 11,76 12,54 | 4,86 5,22 5,61 6,02 6,45 6,92 7,41 7,94 8,49 9,09 9,71 10,38 11,09 11,83 12,62 | 4,89 5,26 5,65 6,06 6,5 6,97 7,46 7,99 8,55 9,15 9,78 10,45 11,16 11,91 12,71 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

Продовження табл. 15

| t °C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | t °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 12,79 13,63 14,53 15,48 16,48 17,54 18,65 19,83 21,07 22,38 23,76 25,21 26,74 28,35 30,04 31,82 33,7 35,66 37,73 39,9 42,18 44,56 47,07 49,69 52,44 55,32 58,34 58,34 61,5 68,26 71,88 75,65 79,6 88,71 88,02 92,51 | 12,87 13,72 14,62 15,58 16,58 17,64 18,77 19,95 21,2 22,51 23,9 25,36 26,9 28,51 30,22 32,01 33,89 35,87 37,94 40,12 42,41 44,81 47,32 49,96 52,73 55,61 58,65 61,82 65,14 68,61 72,25 76,04 80 84,13 88,46 | 12,95 13,81 14,72 15,67 16,69 17,75 18,88 20,07 21,32 22,65 24,04 25,51 27,06 28,68 30,39 32,19 34,08 36,07 38,16 40,34 42,64 45,05 47,58 50,23 53,01 55,91 58,96 62,14 65,48 68,97 72,62 76,43 80,41 84,56 88,9 | 13,04 13,9 14,81 15,77 16,79 17,86 19 20,19 21,45 22,79 24,18 25,66 27,21 28,85 30,57 32,38 34,28 36,27 38,37 40,57 42,88 45,3 47,84 50,51 53,29 56,21 59,27 62,47 65,82 69,33 72,99 76,82 80,82 84,99 89,34 | 13,12 13,99 14,9 15,87 16,89 17,97 19,11 20,32 21,58 22,92 24,33 25,81 27,37 29,02 30,75 32,56 34,47 36,48 38,58 40,8 43,12 45,55 48,1 50,77 53,58 56,51 59,58 62,8 66,16 69,69 73,36 77,21 81,23 85,42 89,79 | 13,21 14,08 15 15,97 17 18,09 19,23 20,44 21,71 23,06 24,47 25,96 27,54 29,18 30,92 32,75 34,67 36,68 38,8 41,02 43,36 45,8 48,36 51,05 53,87 56,81 59,9 63,13 66,51 70,05 73,74 77,6 81,64 85,85 90,24 | 13,29 14,17 15,09 16,07 17,11 18,2 19,35 20,57 21,85 23,2 24,62 26,12 27,7 29,35 31,1 32,93 34,86 36,89 39,02 41,25 43,6 46,05 48,63 51,32 54,16 57,11 60,22 63,46 66,86 70,41 74,12 78 82,05 86,28 90,69 | 13,38 14,26 15,19 16,17 17,21 18,32 19,47 20,69 21,98 23,34 24,76 26,27 27,86 29,53 31,28 33,12 35,06 37,1 39,24 41,48 43,84 46,3 48,89 51,6 54,45 57,41 60,54 63,79 67,21 70,77 74,5 78,4 82,46 88,71 91,59 | 13,46 14,35 15,28 16,27 17,32 18,42 19,59 20,82 22,11 23,48 24,91 26,46 28,02 29,7 31,46 33,31 35,26 37,31 39,46 41,71 44,08 46,56 49,16 51,9 54,74 57,72 60,86 84,12 67,56 71,14 74,88 78,8 82,87 87,14 91,59 | 13,55 14,44 15,38 16,37 17,43 18,54 19,71 20,94 22,24 23,62 25,06 26,58 28,19 29,87 31,64 33,5 35,46 37,52 39,68 41,94 44,32 46,81 49,42 52,16 55,03 58,03 61,18 64,46 67,91 71,51 75,26 79,2 83,29 87,58 92,05 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |

Примітка. Значення, приведенні в таблицях, взяті з книги: Landolt-Bornstein. Physikalich-chemische-Tabellen, т. II. Берлін, 1923.