ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Таблиця 22 − Пінополістирол

| Параметри | Марка |
| --- | --- |
|  | Пінопласт 15 | Пінопласт 20 | Пінопласт 30 |
| Питома вага, кг/м3 | 12-15 | 17-20 | 27-30 |
| Міцність на стиск, МПа | 0,05-0,1 | 0,08-0,14 | 0,14-0,25 |
| Міцність на згин, МПа | 0,1-0,21 | 0,15-0,3 | 0,3-0,5 |
| Коефіцієнт термічного розширення, К-1 |  | (5-7)-105 |  |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·°С | 0,036 | 0,034 | 0,031 |
| Водопоглинання, % |  | 2-5 |  |
| Температура застосування, °С |  | -200...80 |  |
| Температура загорання, °С |  | 360 |  |

Екструдований пінополістирол

| Параметри | Величина |
| --- | --- |
| Питома вага, кг/м3 | 25-45 |
| Теплопровідність, Вт/м·°С | 0,025-0,033 |
| Міцність на стиск, Н/мм2 | 0,15-0,7 |
| Водопоглинання, % | 0,1-0,5 |
| Температура застосування, °С | -200...80 |

Пеноплекс

| Параметри | Тип 35 | Тип 25 |
| --- | --- | --- |
| Питома вага, кг/м3 | 29,5-38,5 | 38,6-50 |
| Міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, МПа | 0,25 | 0,5 |
| Межа міцності при статичному згині, МПа | 0,6-0,7 | 0,4-0,7 |
| Водопоглинання за 24 год, не більше, % об'єму | 0,1 |
| Водопоглинання за 30 діб, не більше, % об'єму | 0,4 |
| Теплопровідність при 25 °С, не більше, Вт/м-К | 0,028 | 0,03 |
| Діапазон робочих температур, °С | -50...75 |
| Категорія стійкості до вогню | Г1; В2; Д3; РП1 | Г4; ВЗ; ДЗ |
| Коефіцієнт паропроникності, мг/(м-год-Па) | 0,018 | 0,015 |
| Стандартні розміри, мм | 600 х 1200 − 4500 х 20 −120 |

Ековата

| Параметри | Величина |
| --- | --- |
| Теплопровідність, Вт/м·°С | 0,041 |
| Клас точності (DIN 4102) | В2 |
| Повітропроникність при питомій вазі 30,6-40 кг/м3, м2/м·с·Па | (80-120) ·106 |
| Вологість, % | 10 |
| рН | 7,88,3 |
| Рекомендована питома вага, кг/м3 | 35-65 |

Пінофол (рулонний)

| Параметри | Величина |
| --- | --- |
|  | А | В | С |
| Питома вага, кг/м3 | 55 | 85 | 160 |
| Водопоглинання, % | 0,7 | 0,6 | 3,5 |
| Теплопровідність, Вт/м·°С | 0,034-0,035 |
| Опір теплопередачі, м·°С/Вт |  | до 0,20 |  |
| Температура застосування, °С |  | -60. ..120 |  |
| Відбивний ефект, % |  | до 97 |  |
| Коефіцієнт звукопоглинання 250-6000 Гц |  | 7-60 |  |
| Міцність на стиск, МПа |  | 0,035 |  |

Щити з природного корку

| Параметри | Величина |
| --- | --- |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м-°С | 0,03-0,035 |
| Питома вага, кг/м3 | 104-130 |
| Міцність на згин, кПа | 6-9 |
| Водопоглинання, % | до 3 |
| Коефіцієнт лінійного розширення, % | до 0,3 |

Пінобетон

| Параметри | Величина |
| --- | --- |
| Розміри блоків, мм | 185 х 300 х 548, 370 х 145 х 548 |
| Міцність бетону, кг/м2 | 25 |
| Питома вага, кг/м3 | 600 |
| Морозостійкість, циклів | 25 |
| Теплопровідність, Вт/м·°С | 0,14 |
| Опір теплопередачі, м2·°С/Вт | вище 2 |

Керамзит

| Параметри | Фракція |
| --- | --- |
|  | 0-5 | 5-10 | 10-20 | 20-40 |
| Марка за насипною вагою, кг/м3 | 600 | 400-500 | 350-450 | 300-400 |
| Міцність на стиск, кг/см2 | - | 20-25 | 15-20 | 10-15 |
| Теплопровідність, Вт/м·°С | - | 0,11 | 0,1 | 0,095 |

Порівняння товщини шару різних теплоізоляційних матеріалів

при забезпеченні однакового ступеня теплоізоляції

| Теплоізоляційний матеріал | Товщина шару, мм | Теплопровідність, Вт/м·°С |
| --- | --- | --- |
| Пінополіуретан (жорсткий) | 25 | 0,017-0,022 |
| Пінополістірол | 40 | 0,031-0,038 |
| Мінеральна вата | 45 | 0,034-0,037 |
| Природний корок | 50 | 0,038-0,043 |
| Повсть | 65 | - |
| Деревина | 140 | - |
| Бетонний блок | 380 | - |
| Цегла | 860 | - |
| Бетон армований | 1800 | - |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- СНиП ІІ.3.-79**. Строительная теплотехника. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1981.

- СНиП 2.01.-82. Строительная климатология и геофизика. Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983.

- Богословский В.Н. Строительная теплофизика. – М,: Высш. шк., 1985.

- Маляренко В.А., Редько А.Ф., Чайка Ю.И., Поволочко В.Б. Техническая теплофизика ограждающих конструкций и сооружений / Под ред. проф. Маляренко В.А. – Харьков: Рубикон, 2001.

- Маляренко В.А. Основы теплофизики зданий и энергосбережения. – Харьков: ХНАМГ, 2006.

- Маляренко В.А. Основи теплофізики будівель і енергозбереження. – Харків: САГА, 2006.

- Маляренко В.А., Герасимова О.М. Конспект лекцій з курсу «Будівельна теплофізика» для студентів будівельних спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2007.

ЗМІСТ

Стор.

| ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| Практичне заняття № 1 | Вибір теплофізичних характеристик будівельних матеріалів і кліматичних умов . . . . | 4 |
| Практичне заняття № 2 | Теплотехнічний розрахунок стінової огороджуючої конструкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| Практичне заняття № 3 | Теплотехнічний розрахунок горищного перекриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Практичне заняття № 4 | Теплотехнічний розрахунок підвального перекриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Практичне заняття № 5 | Самостійна робота по виконанню контрольних завдань за темами 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Практичне заняття № 6 | Теплостійкість огороджуючих конструкцій . . . | 34 |
| Практичне заняття № 7 | Розрахунки вологісного режиму стінової огороджуючої конструкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| Практичне заняття № 8 | Розрахунки опору паро проникнення . . . . . . . . . | 44 |
| Практичне заняття № 9 | Повітропроникність зовнішніх огороджуючи конструкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 |

Навчальне видання

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА

Навчально-методичний посібник до практичних занять і самостійної роботи (для студентів будівельних спеціальностей)

| Укладачі: | Віталій Андрійович Маляренко, Ольга Михайлівна Герасимова Олександр Іванович Малєєв |
| --- | --- |

Відповідальний за випуск: Л.В.Гапонова

Редактор	       М.З.Аляб’єв

План 2007, поз. 446

| Підп. до друку 24.01.07 р. Друк на ризографі Замовл. №____________ | Формат 60х84 1/16 Умовн.-друк. арк. 5,8 Тираж 200 прим. | Папір офісний Обл.-вид. арк. 5,3 |
| --- | --- | --- |
| 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 |

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків,  вул. Революції, 12