МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

С.В.Шаповал, А.А.Баранова

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт  «МІНЕРАЛЬНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ»

з курсу «Будівельне матеріалознавство»

(для студентів 2 курсу денної та заочної форм  навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів  підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка»)

Харків

ХНУМГ

2014

Шаповал С.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Мінеральні в’яжучі речовини» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм  навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів  підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка») / С.В. Шаповал, А.А.Баранова. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М. Бекетова -  Х.: ХНУМГ, 2014 – 25 с.

Укладачі: к.т.н., доц. С.В.Шаповал, к.т.н., доц. А.А.Баранова

Рецензент: д.т.н., проф. О.В.Кондращенко

Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів, протокол № 4 від 09.10.13 р.