ЗАЛИВОЧНЫЕ АКРИЛОВЫЕ КОМПАУНДЫ ДЛЯ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ

СВОЙСТВА

М.С. ЗОЛОТОВ, канд. техн. наук, Е.П. БИЛЫМ

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова

61002, Украина, г. Харьков, ул.Революции, 12

E-mail: zolotov@kname.edu.ua

Одним из наиболее важных направлений применения пластмасс в строительстве является их использование для ремонта бетонных оснований и стяжек. В этом плане хорошо себя зарекомендовали промышленные акриловые смолы из которых производят технические самотвердеющие пластические массы типа «порошок-жидкость». Помимо этого, данный материал используется практически во всех сферах строительной деятельности, но в большей мере в таких отраслях как архитектура, реставрационные работы, изготовлении памятников (искусственного камня), при оформлении различных помещений, в том числе ресторанов, баров, кафе, ночных клубов.

К основному недостатку указанного состава относят образование при полимеризации реакционной системы внутренних дефектов (пор, пузырьков). Основной причинной этого является повышенная скорость полимеризации мономера, которая в условиях градиентного распределения порошка (полимера), в особенности, при больших толщинах (объемах) реакционной системы приводит к интенсивному тепловыделению.

Решение данного вопроса было найдено исследователями путем  предварительного введения и растворения в мономере модификаторов – поливинилхлоридных смол, суспензионного или эмульсионного  полистирола, а также, различных марок полиакрилатов [1].

Для получения полимерных композиций с комплексом заданных свойств необходимо глубокое исследование их структуры и релаксационных характеристик. В связи с этим представляет практический интерес изучить влияние химически инертных  полимерных модификаторов на вязкоупругие свойства акрилового связующего.

Объектом исследования служил метилметакрилат (ТУ 6-09-08-156-85), стабилизированный 0,003 дифенилолпропана.  После получения  преполимера его последующее инициирование для конечного структурирования  осуществлялось окислительно-восстановительной системой : перексись бензоила – N, N' диметиланилин. В качестве полимерных модификаторов, обеспечивающих допустимую технологическую вязкость акрилового компаунда, использовали полистирол марки ПСС (ГОСТ 20282-74) и его сополимеры: с метилметакрилатом марки МС и с метилметакрилатом и акрилонитрилом марки МСН (ГОСТ 12271-76).

Динамический механический метод является одним из важнейших для определения степени совместимости полимерных систем [2]. Однако, вследствие того, что температурные области локальной и сегментальной подвижности исследуемых полимерных компонентов практически совпадают, данные релаксационной спектрометрии наглядно не способны отразить фактическую степень молекулярного совмещения.

Как видно из данных приведенных в таблице, присутствие модификаторов ПСС и МСН приводит в ряде случаев к некоторому снижению температуры α – перехода (в среднем на 3-6 °), в то время как сополимер МС обеспечивает умеренное повышение теплостойкости. Помимо этого значения динамического модуля сдвига в стеклообразном состоянии для компаундов, модифицированных МС, значительно выше, нежели чем для исходного ПММА.

Таблица

Значения плотности и вязкоупругих характеристик акриловых

композиций

| Содержание модификатора, масс.ч. | Плотность, г/см3 | Тα, К | G'Тβ, ГПа | G'293, ГПа | G'Тα+50°, ГПа | G'Тα+50° - G'Тα+100°, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСС: 5 10 15 20 | 1,088 1,086 1,079 1,076 | 386 390 386 388 | 1,86 1,88 1,90 1,90 | 1,48 1,48 1,51 1,50 | 1,39 1,41 1,41 1,38 | 0,07 0,06 0,07 0,09 |
| МС: 5 10 15 20 | 1,143 1,147 1,131 1,132 | 397 395 394 397 | 1,97 1,99 1,98 1,97 | 1,54 1,55 1,56 1,54 | 1,57 1,64 1,53 1,58 | 0,24 0,27 0,23 0,23 |
| МСН: 5 10 15 20 | 1,072 1,078 1,084 1,071 | 383 387 386 382 | 1,87 1,88 1,88 1,89 | 1,5 1,48 1,51 1,5 | 1,43 1,43 1,44 1,39 | 0,08 0,1 0,08 0,09 |
| Без модифика- тора | 1,109 | 389 | 1,90 | 1,48 | 1,44 | 0,13 |
| Без модифика-тора (очищен.) | 1,128 | 390 | - | 1,54 | 1,59 | 0,24 |

ПММА не обнаруживает резко выраженной области высокоэластического плато [3]. Судя по экспериментальным значениям G' в высокоэластическом состоянии (см. табл.) для исследуемых систем данная тенденция проявляется в полной мере. Причем, максимальное отклонение значений динамического модуля упругости наблюдается для блочного образца ПММА на основе очищенного мономера и модифицированных сополимером МС. Интенсивное снижение модуля в высокоэластическом состоянии традиционно характеризуют относительно низкой плотностью сетки зацеплений, гибкостью межузловых фрагментов и соответственно достаточно высокой молекулярной массой участков цепи между двумя соседними зацеплениями сетки. В этом случае при переходе от высокоэластического (экзотермия полимеризации) в стеклообразное состояние повышается вероятность образования более уплотненных областей, которые в рамках кластерной модели надмолекулярной организации аморфных полимеров характеризуется относительно упорядоченной, складчатой структурой [4]. Соответственно, чем больше доля упорядоченных антикристаллических областей в полимере, тем выше его плотность и модуль упругости в стеклообразном состоянии.

Имеет смысл найти корреляцию между вышеуказанными характеристиками и спектром низкотемпературной релаксации модифицированных полиакрилатов. Известно [3], что для полимерных систем с увеличением степени межмолекулярного взаимодействия в стеклообразном состоянии наблюдается снижение интенсивности молекулярной подвижности. Не исключено, что наличие сополимеров МС в полиакрилате обеспечивает относительно низкий конформационный набор макромолекулярных цепей за счет более упорядоченного их расположения. Это в свою очередь должно приводить к усилению межмолекулярного взаимодействия (повышенные значения ρ и G'β) и снижать долю релаксаторов фрагментов цепи, ответственных за локальную подвижность. Соответственно, наблюдается уменьшение высоты пика вторичного релаксационного перехода и смещение его в область повышенных температур.

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о существенном влиянии полимерных модификаторов на вязкоупругие свойства полиакрилатов. Поэтому подходы к разработке и усовершенствованию данных материалов, описанные выше, должны лечь в основу созданных новых  заливочных герметиков, позволяющих повысить надежность и эксплуатационные свойства строительных конструкций, подлежащих ремонту.

1. Григорьев А.П., Федотова О.Я. Лабраторный практикум по технологии пластических масс. М.: Высш. школа. - 1986. - 495с.

2. Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. М.: Химия. - 1979. – 440с.

3. Перепечко И.И. Акустические методы исследования полимеров. М.: химия. - 1973. - 296с.

4. Перепечко И.И., Старцев О.В. Акустический журнал. - 1976.- т.22.- № 5. - С.749-754.