РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

НА БАЗЕ ХИМСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ

КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С.В.НЕСТЕРЕНКО, канд. техн. наук, Т.П.Нат

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени

А.Н. Бекетова

61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12

E-mail: zolotov@kname.edu.ua

Известно, что химическая стойкость лакокрасочных покрытий определяется сплошностью защитных пленок и составом исходных мономерных составляющих. Модифицированные лакокрасочные материалы получают на основе химстойких связующих (эпоксидные смолы, перхлорвиниловые смолы) [1,2]. Использование коксохимических продуктов, а также ингибиторов коррозии (ксантановый водород) существенно влияют на реологические свойства лакокрасочных систем [2]. Целью данной работы является исследование коррозионной стойкости лакокрасочных систем, содержащих эпоксидные или перхлорвиниловые связующие, полимеры бензольного отделения и добавки ксантанового водорода.

Все образцы покрытий лакокрасочных материалов были получены на опескоструенных стальных подложках из Ст. 3 размером 50×150×1 мм (для лабораторных исследований) и 148×210 мм (для натурных испытаний).

Сравнительный вариант защитного покрытия – так называемый стандартный вариант, как видно из таблицы 1, выполнен восьмислойной системой на основе химстойких материалов, которые были нанесены методом пневматического распыления. В лабораторных условиях системы защитных покрытий подвергали ускоренным испытаниям по циклу «Умеренный климат», по ГОСТу 6992-88.

Защитные покрытия были также испытаны ускоренно на термостарение при температуре +800С и морозостойкость при -300С, а светостарение – при облучении двумя ртутными лампами ПРК-2И, дающие мощный поток УФ излучения в течение 920 часов в атмосфере с относительной влажностью 90-98% и температуре 15-200С. Кроме этих испытаний образцы подвергли экспозиции в лабораторных условиях в воде, 3%-ном водном растворе хлористого натрия.

Пригодность составленных лакокрасочных композиций оценивали с помощью физико-механических показателей (удар, изгиб, адгезия, пенетрация) в соответствии с ГОСТами 4763-83, 6856-83: химическую сопротивляемость определяли ускоренными испытанием опытных образцов покрытий в камере искусственной погоды ИП 1-3 и в натурных испытаниях. Электрохимические испытания защитных покрытий проводили методом снятия потенциостатических кривых, емкостно-оммические измерения, определения токов короткого замыкания. Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения проводили с помощью ламп ПРК-2М в камере искусственной погоды ИП-1-3. Снятие потенциостатических кривых и определения токов короткого замыкания проводили на потенциостатах П-5827 и П-5827 М и на амперметрах М-254, М-2038 и М-95 соответственно [2]. Емкостно-омические измерения осуществляли с помощью моста переменного тока Р-568 в цилиндрической ячейке с 3% раствором хлористого, куда погружали рабочий электрод из Ст. 3, защищенный лакокрасочным покрытием и вспомогательный электрод из платиновой проволоки. Измерения выполнены при температуре 18ºС и частоте 1 кГц.

Лакокрасочные композиции, составленные на основе препарированных полимеров, эпоксидных смол и ксантанового водорода, показавшие высокие защитные свойства при испытании ускоренными электрохимическими методами, представлены в табл. 1.

Электрохимические исследования вышеуказанных систем были проведены методом измерения тока короткого замыкания и ускоренными электрохимическими методами. Данные испытаний представлены в табл. 2. В таблице приведены данные для систем защитных покрытий, которые испытывали в 3%-ном растворе хлористого натрия без предварительной экспозиции в агрессивной среде, сразу после нанесения на стальные подложки (Ст. 3) и сушки. Анализ показывает, что наиболее стойкими должны быть наименее пористые покрытия систем № 1 и № 2, которые были взяты для дальнейших испытаний. Испытания состояли в том, что металлические образцы с покрытиями месяц экспонировали в 3%-ном растворе хлористого натрия, периодически снимая потенциостатические кривые [2].

Таблица 1 - Варианты составов защитных покрытий на основе химстойких материалов

| № вариантов | Состав защитного покрытия | Соотношение компонентов | Количество слоев | Толщина покрытия, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭД-20:ППБО | 60:40 | 5 | 140 |
| 2 | ПСХ-ЛС:ППБО | 70:30 | 5 | 80 |
| 3 | ХСПЭ:ППБО | 20:80 | 4 | 110 |
| 4 | ХС-868 ХВ-785 ХВ-784 | 100 100 100 | 2 4 2 | 150 |
| 5 | ППБО:КВ | 50:50 | 4 | 60 |
| 6 | ППБО:КВ | 50:50 | 4 | 60 |

Примечание: в состав каждой системы защитных покрытий вводили 15% алюминиевой пудры ПАК-4.

Таблица 2 – Результаты испытаний систем защитных покрытий на основе ПБО

| Система № п/п | № 1 ЭД-20+ПБО | № 2 ПСХ-ЛС+ ПБО | № 3 ХСПЭ+ПБО | № 4 ХС-068, ХВ-785, ХВ-784 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток короткого замыкания | 0,042 мкА | 0,1 мкА | 0,18 мкА | 0,105 мкА |
| Пористость | 0,002% | 0,005% | 0,009% | 0,0052 % |
| Ток коррозии | 0,067·10-6 А | 8,8·10-6 А | 39,8·10-6 А | - |
| Скорость коррозии | 0,0008 мм/год | 0,102 мм/год | 0,37 мм/год | - |
| Суммарная толщина покрытия | 140 мкм | 80 мкм | 110 мкм | 150 мкм |

Приведенные испытания показали достаточную стабильность и стойкость защитных покрытий системы № 1 через месяц экспозиции в агрессивной среде ток коррозии для этой системы составил 2,5 мкА, что соответствует скорости подпленочной коррозии 0,029 мм/год (для незащищенной стали Ст. 3 в том же растворе хлористого натрия – порядка 2 мм/год, а для стали Ст.3 под химстойким лаком – 0,033 мм/год. Система же № 2 за месяц испытаний в агрессивной среде дает такие высокие значения токов и скоростей подпленочной коррозии (ток коррозии – 23 мкА, скорость коррозии – 0,27 мм/год), что была за месяц ускоренных испытаний полностью разрушенной.

Таким образом, эпоксидные и перхлорвиниловые полимерные композиции, модифицированные препарированными полимерами бензольного отделения коксохимзаводов и ксантановым водородом, являются вполне приемлемыми вариантами защитных покрытий, которые, обладая высокой химической стойкостью. Использование их при антикоррозионной защите обеспечит долговременную защиту металла в конструкциях и оборудовании, эксплуатирующихся в атмосферных условиях коксохимического производства.