ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ПОВЕРХНІ, ОБ’ЄМУ ТА ДІАМЕТРУ ПОР

КЛИНОПТИЛОЛІТУ МЕТОДОМ БЕТ

О.С. ШАДРІКОВ, А.Д. ПЕТУХОВ,  проф.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

03056, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 37

E-mail: shadrikov.alex@mail.ru

Цеоліти є кристалічними водневими алюмосилікатами, мають пористу структуру, добре поглинають рідини і розчини. Інтерес до їх використання як активного поглинача, наприклад, розчинів у якості іммобілізатора при модифікації пластмас, зростає.

Цеоліти відносяться до групи каркасних, каркас яких утворюється через вершини тетраедрів AlO4 та SiO4. Склад цеолітів можна виразити наступною емпіричною формулою:

Me2/nO·Al2O3·xSiO2·y3H2O,

де x – завжди дорівнює або більше 2, так як тетраедри AlO4 з’єднуються тільки з тетраедрами SiO4; n – валентність катіона, Ме – Na, К, Са,  Mg; у – число молекул води.

Нами була досліджена питома поверхня одного з різновидів цеоліту – клиноптилоліту Сокирницького родовища Закарпаття, що відноситься до мікропористих каркасних алюмосилікатів у внутрішньо–кристалічному просторі якого розміщені обмінні катіони лужних металів та молекули води.

Була взята фракція клиноптилоліту 0 – 0,063 мкм. Дегідратація води проводилася при 300˚С на протязі 3-х годин. Данні питомої поверхні знімалися на приладі Quantachrome Instruments для дослідження площі поверхні, пористості і густини речовини. Визначення параметрів питомої поверхні, об’єму та діаметру пор проводили методом БЕТ. Сорбція і десорбція рідкого азоту йшла при температурі 77 К.

Графік адсорбції і десорбції рідкого азоту:  V – об’єм сорбованого азоту; P/P0 – відношення початкового і поточного тиску

(рисунок з Quantachrome Instruments)

Після проведення аналізу отримані такі дані (розрахунок проводився на 1г клиноптилоліту):

- питома поверхня – 15,08 м2/г,

- об’єм пор – 0,04837 см3/г,

- середній діаметр пор – 128,30 Å.

У результаті виявлено, що клиноптилоліт має маленьку питому поверхню і пори великого діаметру, що дозволяє їм сорбувати на своїй поверхні молекули різних речовин.