ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Е.С. БАРАБАШ, Ю.В. ПОПОВ, канд. техн. наук, С.А. ГАПЕЕВ

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

61002, Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 40

E-mail: cherylady@mail.ru

В последние годы широко используются волокнистые наполнители для получения новых видов армированных пластиков [1].

Известно, что твердая поверхность в результате адсорбционного взаимодействия с компонентами эпоксидного связующего может оказывать определенное влияние на процессы отверждения и формирования полимерной сетки. Введение волокнистых наполнителей в эпоксиполимерные системы может привести к появлению широкого спектра взаимодействий: от слабых физических (вандерваальсовых) до химических на границе раздела фаз наполнитель-связующее [2]. Очевидно, что природа этих взаимодействий в значительной мере будет зависеть от химии поверхности наполнителей. В связи с вышеизложенным, изучение кислотно-основных поверхностных свойств волокнистых наполнителей является актуальным.

В качестве волокнистых наполнителей были выбраны стекловолокно и базальтовое волокно, а также базальтовая микрофибра. Волокно использовалось обработанное замасливателем, а так же без него. Для удаления замасливателя использовался термический способ обработки волокна и удаление замасливателя при помощи растворителя «Бензин Калоша». При термическом методе удаления замасливателя, производился отжиг волокна при t=400ºC (базальтовое волокно) и 250 ºС (стекловолокно). Базальтовое и стекловолокно рубилось на отрезки длиной 3-5 мм.

Для оценки кислотно-основных поверхностных свойств волокнистых наполнителей использовали индикаторный метод фиксации распределения центров адсорбции в спектрофотометрическом варианте, который позволяет определять активные центры определенного типа по показателю кислотности pКa и оценить их содержание [3].

Результаты исследования кислотно-основных центров волокнистых наполнителей представлены в табл. 1.

Как и ожидалось, меньше всего активных центров на поверхности исходных волокон, обработанных замасливателем или аппретом.

Таблица 1 - Кислотно-основные свойства поверхности волокон

| Волокно | Концентрация активных центров, q, мкмоль/г |
| --- | --- |
|  | Брестедовские кислотные | Бренстедовские основные |  |
|  | +1,5 | +5,0 | +6,4 | ∑ | +7,3 | +8,0 | +10,5 | ∑ | Сумма |
| Базальтовая микрофибра | 3 | 3 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| Базальтовое волокно | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 2,1 |
| Отожженное базальтовое волокно | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 |
| Стекловолокно | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 3,4 |
| Отмытое стекловолокно | 3 | 2 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 | 25 |
| Отожженное стекловолокно | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 |

Обнаружено также, что наибольшее количество активных центров адсорбции наблюдается на поверхности базальтовой микрофибры и отмытого от замасливателя стекловолокна – 22 и 25 мкмоль/г, соответственно. Причем наибольший вклад в общее количество вносят слабокислые бренстедовские центры с рКа=6,4, обладающие, как известно, невысокой каталитической активностью по отношению к отверждающимся эпоксиаминным системам [4].

Исследования показали также, что термоотжиг стеклянного и базальтового волокон приводит к заметному снижению количества кислотных центров (ОН-группы) на поверхности волокон по сравнению с отмытыми волокнами, что связано, по-видимому, с процессами дегидроксилирования поверхности при повышенных температурах.

Таким образом, исследованы кислотно-основные свойства  волокнистих наполнителей. Показано, что химические свойства поверхности волокон зависят как от химического состава, так и от способа их предварительной подготовки и наличия замасливателя.

- Берлин, Ал. Ал. Современные полимерные композиционные материалы (ПКМ) / Ал. Ал. Берлин // Сорос. образоват. журн. - 1995. - № 1. - С. 57-65.

- Липатов Ю. С. Физическая химия наполненных полимеров / Ю.С. Липатов. – М.: Химия, 1977. – 304 c.

- Нечипоренко А. П. Донорно-акцепторные свойства поверхности твердых оксидов и халькогенитов: автореф. дис. на соискание наук. степени д-ра хим. наук: 02.00.18 «Химия, физика и технология поверхности» / А. П. Нечипоренко. – СПб., 1995. - 40 с.

4. Сорокин М. Ф. Химия и технология пленкообразующих веществ / М. Ф. Сорокин, З. А. Кочнова, Л. Г. Шодэ. – М.: Химия, 1989. – 480 с.