МЕХАНИЗМЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИАМИННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ ИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

БЫКОВ Р.А., к.т.н., Антонов А.В.

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

61002, Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 40

E-mail: romul-wolf@mail.ru

По механизму полимеризации (–оксидов под действием катализаторов ионной полимеризации, в частности комплексов BF3 –амин, до сих пор нет окончательно сложившихся представлений о механизме этих реакций [1].

Изучение кинетики процесса отверждения сильно осложняется из-за трудности определения места локализации трехфтористого бора в полимеризационной системе. Наиболее приемлемое предположение о механизме реакции катионной полимеризации, инициируемой комплексами кислот Льюиса с азотосодержащими соединениями, является сольватация комплекса эпоксидными группами смолы с образованием водородной связи между кислородом эпоксидной группы и атомом водорода, связанным с атомом азота [2,3].

Реакционную способность такого комплекса по отношению к атакующему нуклеофильному агенту (другому эпоксидному кольцу) зависит от распределения заряда внутри комплекса между эпоксидным кислородом и водородом, связанным с атомом азота. С повышением температуры за счёт экзотермичности реакции образовавшийся комплекс будет участвовать в следующей реакции:

При этом реакция роста цепи осуществляется при атаке образовавшимся оксониевым ионом другой эпоксидной группы. Возможно также равновесие между сольватированным комплексом BF3– амин и вторичным оксониевым ионом.

Реакция отверждения также инициируется атакой эпоксидного кольца на вторичный оксониевый ион.

При относительно высоком содержании в отверждаемой системе гидроксильных групп реакция роста цепи может протекать следующим образом:

Комплексы BF3–амин применяются в качестве латентных отвердителей, поскольку, меняя основность аминов, можно в широких пределах регулировать реакционную способность отвердителей, а тем самым и жизнеспособность композиции.

- Эпоксидные олигомеры и клеевые композиции. Зайцев Ю.С., Кочергин Ю.С., Пактер Р.В. /Под ред. А.П. Грекова. – К.:Наукова думка, 1990. –.200с.

- Пат. 2207349 Россия, МКИ С 08 G 59/50. Способ получения отвердителей эпоксидных смол холодного отвердения / Лапиукая Т.В.; Заявл. 05.01.2001; Опубл. 27.06.2003.

- Кондратьев В.В., Бобыль О.В., Кириллов Н.С. Новый отвердитель эпоксидных смол // Химическая промышленность сегодня. – 2005. – №9. – С. 33 – 34.