РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ КЛАДКИ ИЗ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Е.С.СЕДЫШЕВ, А.С.ЛАПШИН, канд. техн. наук

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова

61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12

E-mail: zolotov@kname.edu.ua

Для малоэтажных зданий, где стены нагружены в относительно меньшей степени, представляет интерес в возведении стеновых ограждений из эффективных материалов, обладающих пониженной плотностью и хорошими показателями по теплоизоляции. Указанным требованиям в полной мере отвечает кладка из блоков и камней, изготовленных из полистиролбетона.

Полистиролбетон изготавливается при смешивании в определенных пропорциях заполнителя из вспененной полистирольной крошки с цементом, водой и песком. Для повышения адгезии с цементными растворами пенополистирольную крошку обрабатывают специальными составами, например заполнитель БетоЛАЙТ® торгово-строительной группы «Гратис».

Стеновые изделия из полистиролбетона имеют ряд преимуществ перед традиционными стеновыми камнями (простота изготовления, низкая теплопроводность, негорючесть, водонепроницаемость, шумопоглощение).

Среди недостатков, сдерживающих более широкое применение полистиролбетона в строительстве, можно отметить его относительную малоизвестность, а также слабую изученность некоторых физико-механических свойств.

При проектирование каменных и армокаменных конструкций в Украине должны соблюдаться требования ДБН В.2.6-162 [1]. Нормы ДБН гармонизированы с европейскими нормами Е( 1996-1-1 Еврокод 6 и в них приводится ряд существенных отличий от положений ранее действовавших норм по СНиП ((-22-81 в части определения физико-механических характеристик каменной кладки и методик расчета каменных конструкций.

В представленной работе приводятся параметры прочности стеновой кладки из полистиролбетонных блоков, уложенных по слоям из цементного (цементно-известкового) раствора подсчитанные по методикам норм [1] и [2] с использованием лабораторных исследований свойств полистиролбетона, произведенных авторами.

Авторами выполнен ряд опытов по определению предела прочности на сжатие образцов из полистиролбетона с различной плотностью материала при расходе полимерного заполнителя типа БетоЛАЙТ® в 2,5…11,5 % по массе. Результаты испытаний партий кубов из полистиролбетона на сжатие приведены в табл. 1. Следует отметить, что разрушение образцов было хрупким, что указывает на возможность применения  методик по расчету прочности конструкций из полистиролбетона по аналогии с другими легкобетонными стеновыми материалами.

Для расчета прочности кладки по СНиП применялась формула Л.И. Онищика [2]. В ДБН [1] для определения характеристической прочности кладки на сжатие (fk) в зависимости от прочности камня (fb) и раствора (fm) (кладка из бетонных блоков) применена эмпирическая формула

fk = 0,45∙fb0,7∙fm0,3

В таблице 1 приведены результаты сравнительных расчетов характеристической прочности на сжатие кладки из полистиролбетонных блоков по методикам СНиП и ДБН. Расчеты велись как для сплошных камней правильной формы при высоте ряда 200…300 мм на растворе прочностью, соответствующей марке М25. Следует отметить, что значения прочности кладки, подсчитанные по методике СНиП несколько завышены по сравнению с аналогичными значениями, подсчитанными по методике ДБН.

Расчетное сопротивление кладки можно вычислить путем умножения его характеристического значения на приведенный коэффициент надежности равный 0,5.

Таблица 1

| Плотность полистиролбетона, кг/м3 | Кубиковая прочность на сжатие полистиролбетона, МПа | Характеристическая прочность на сжатие кладки из полистиролбетонных блоков, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | По ДБН [1] | По СНиП [2] |
| 250 | 0,22 | 0,10 | 0,09 |
| 450 | 0,60 | 0,21 | 0,35 |
| 1050 | 1,40 | 0,38 | 0,64 |
| 1350 | 2,60 | 0,58 | 1,00 |

Напряжения сжатия в кладке несущих стен малоэтажных зданий при их толщинах в 200…600 мм могут быть в пределах 0,1…0,4 МПа. Таким образом, применение полистиролбетонных блоков при возведении несущих стен малоэтажных зданий оправдано при плотности материала от 450 кг/м3. С целью повышения надежности в проектировании стен из рассматриваемой кладки следует продолжить экспериментальные исследования материала для накопления статистических данных по прочностным и деформативным характеристиками стеновых элементов из полистиролбетона.

- ДБН В.2.6-162:2010. Конструкции зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. – К., 2011.

2. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП ІІ-22-81). – М., 1988.