УДК 666.72

НОВЫЙ СПОСОБ МАССОПОДГОТОВКИ ПРЕСС-ПОРОШКОВ ДЛЯ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

а.И. ИВАНОВ, А.Ю. СТОЛБОУШКИН к.т.н., В.А. СЫРОМЯСОВ

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»

654007, Россия, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42

E-mail: assasian@yandex.ru

Одним из наиболее популярных строительных материалов, как в древности, так и в настоящее время остаётся керамический кирпич. Причина этого кроется в его долговечности, экологичности и архитектурной выразительности возводимых построек.

Сегодня актуальным является расширение сырьевой базы за счет вовлечения в производство низкосортного глинистого сырья. Данная необходимость вызвана рядом причин, одними из которых являются возросшие потребности в лицевом кирпиче, истощение запасов качественных глин и др. Во многих регионах России и за рубежом в основном распространены запесоченые и закарбонизованные суглинки, однако получение из них качественного лицевого кирпича по классической технологии пластического формования практически не возможно без введения в состав шихты значительного количества (20-40 %) пластичных глин [1].

Опыт работы кирпичных заводов показал, что получение керамических стеновых изделий с высокими эксплуатационными характеристиками по технологии полусухого прессования с сушильно-помольной масссоподготовкой весьма проблематично, особенно при использовании низкосортных суглинков [2]. Основными проблемами этой технологии до настоящего времени остаются: грубый помол сырья, неудовлетворительная гранулометрия пресс-масс, неоднородность шихты по влажности и неравноплотность прессовок кирпича-сырца. Вследствие этого, при производстве возникают дефекты структуры во внутренних зонах керамического кирпича, прессовочные трещины и другое, что приводит к ухудшению качества готовых изделий [3].

Исследования, проведенные ЗАО «ЮжНИИстром», показали, что на кирпиче остаются поверхностные дефекты, если карбонаты не будут помолоты до класса менее 300 мкм [4], однако, это приводит к получению тонкодисперсных порошков, из которых очень сложно отформовать качественный сырец без трещин расслаивания и перепрессовки.

При решении этой проблемы авторами разработан способ массоподготовки керамических шихт для полусухого прессования кирпича. Рациональный гранулометрический состав пресс-масс из предварительно активированного тонкодисперсного сырья возможно обеспечить за счет использования в технологии массоподготовки агломерационных процессов (агрегирование и грануляция). Практический опыт показывает, что гранулированные порошки обладают большей сыпучестью, лучшей формуемостью и не слеживаются в бункерах [5].

Для этого, на примере суглинка Бердского месторождения (Новосибирская область) были проведены сравнительные испытания классической сушильно-помольной технологии массоподготовки и разработанного авторами способа, включающего тонкое измельчение и последующую грануляцию.

Бердский суглинок является низкодисперсным, легкоплавким, неспекающимся сырьем, высокочувствительным к сушке с высоким содержанием красящих оксидов. По минеральному составу относится к полиминеральным породам гидрослюдисто-каолинит-монтмориллонитового типа. Другими породообразующими минералами являются кварц, карбонаты, полевые шпаты, каолинит, хлорит, амфиболы. Химический состав суглинка представлен в таблице 1. Керамико-технологические свойства свидетельствуют о низком качестве суглинка.

Таблица 1

Химический состав Бердского суглинка

| Содержание оксидов в % |
| --- |
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | R2O | ппп |
| 60,5 | 0,86 | 13,3 | 5,35 | 1,62 | 5,18 | 3,60 | 8,63 |

Технология получения гранулированного пресс-порошка состояла в следующем: на первом этапе проводился сухой помол Бердского суглинка на установке УСП-С-04.55М конструкции фирмы «Баскей Керамик» до класса -300 мкм. На втором этапе производилась грануляция суглинка в турболопастном смесителе-грануляторе ТЛ-100 до формирования гранул диаметра 1-3 мм при одновременном увлажнении пресс-порошка до формовочной влажности 10,5-11,3 %.

Для сопоставления результатов, были проведены испытания кирпича, приготовленного в соответствии с технологическим регламентом ООО «Бердский кирпичный завод» по выпуску стеновых керамических изделий. Технология приготовления заводского пресс-порошка состояла в следующем: суглинок влажностью 15-23 % поступает с карьера и измельчается на вальцах грубого помола, затем сушится до влажности 9-10 %. Подсушенный суглинок измельчается на дезинтеграторных вальцах, просеивается на ситах с отверстиями 4,5 мм и поступает в расходные бункеры.

Формование кирпича осуществлялось на прессах СМ-1085Б. Влажность гранулированного пресс-порошка составляла 10,8 %. Прессование велось при показаниях амперметра (нагрузка на двигатель пресса) 80 А. Отпрессованные кирпичи имели нормальный внешний вид без трещин перепрессовки и сколов.

Сушка и обжиг кирпича осуществлялись в туннельной печи. Обжиг проводился при температуре 1000°С по 42 часовому режиму, установленному в соответствии с технологическим регламентом по выпуску кирпича на заводе. На керамических кирпичах обжиговых трещин, вздутий и искривлений не обнаружено (рисунок 1). Из обожженных изделий были отобраны партии кирпича для физико-механических испытаний, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Физико-механические свойства обожженных изделий

| Способ приготовления пресс-порошка | № кирпича для испытания | Предел прочности | Средняя плотность, кг/м3 | Водопоглощение, % | Морозостойкость, цикл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при сжатии, МПа | при изгибе, МПа |  |  |  |
| Грануляция | 1 | 19,9 | 2,4 | 1650 | 11,2 | 50 |
|  | 2 | 21,3 | 2,5 | 1695 | 11,8 | 50 |
|  | 3 | 19,2 | 2,3 | 1708 | 11,5 | 50 |
|  | 4 | 17,8 | 2,6 | 1663 | 12,0 | 50 |
|  | 5 | 18,5 | 2,5 | 1662 | 11,3 | 50 |
| Среднее | 19,34 | 2,46 | 1675 | 11,56 | 50 |
| Сушильно-помольный | 1 | 12,3 | 2,1 | 1746 | 13,8 | 35 |
|  | 2 | 11,5 | 2,3 | 1790 | 13,1 | 35 |
|  | 3 | 13,0 | 2,0 | 1755 | 14,0 | 35 |
|  | 4 | 12,8 | 2,4 | 1761 | 13,8 | 35 |
|  | 5 | 10,8 | 2,3 | 1798 | 13,5 | 35 |
| Среднее | 12,08 | 2,22 | 1770 | 13,64 | 35 |

Результаты физико-механических испытаний кирпича, проведенные в заводской лаборатории, показали, что керамический кирпич на основе гранулированного Бердского имеет четкие грани и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» для марки 175.

Рисунок 1 – Лицевой керамический кирпич М175 F50 из гранулированного Бердского суглинка

По результатам проведенных экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы:

Условием выпуска качественного керамического кирпича полусухого прессования из данного вида сырья являются тонкий помол сухим способом до класса -300 мкм, с последующей грануляцией дисперсных порошков до фракции 1-3 мм. Рациональный гранулометрический состав гранулированных шихт обеспечивает получение равноплотных прессовок и, в конечном итоге, формирование бездефектной структуры кирпича-сырца.

Список литературы:

- Н.Г. Гуров, Л.В. Котлярова, Н.Н. Иванов. Расширение сырьевой базы для производства высококачественной стеновой керамики // Строительные материалы. – 2007. - №4. С. 96-98

- В.А. Кондратенко, В.Н. Пешков, Д.В. Следнев. Проблемы кирпичного производства и способы их решения // Строительные материалы. – 2002. – № 3. – С. 43–45.

- А.Ю. Столбоушкин, А.И. Иванов, Г.И. Стороженко, С.И. Уразов. Получение морозостойкого керамического кирпича полусухого прессования из промышленных отходов//Строительные материалы. – 2011. №12, С 4.

- Н.Г. Гуров. Заводы керамических стеновых материалов III поколения как современная база жилищного строительства в российской провинции //Строительные материалы. – 2011. №4, С 6-8.

- Р.Я. Попильский, Ю.Е Пивинский. Прессование порошковых керамических масс. – М.: Металлургия, 1983, - 176 с