УДК 624.074

Дорожные железобетонные плиты, армированные предварительно напряжёнными канатами К1500.

Е.Г. Стоянов, к.т.н., О.М.Пустовойтова, к.т.н., Набока С.Ю., аспирант

ХНУГХ имени А.Н. Бекетова, г. Харьков, ул. Бажанова 26,

E-mail – budkonstr205@mail.ru.

Бетонные дорожные плиты являются лучшим покрытием для участков с активным дорожным движением. Экономически обоснованным и рациональным является использование дорожных плит в различных сферах применения на промышленных и гражданских объектах. Применение дорожных плит актуально в строительстве объектов недвижимости, проезжих частей, мостов и прочее. Образуя твердое, идеально ровное покрытие с редкими швами, дорожные плиты высоко ценятся на строительных площадках

В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова разработаны рифленые железобетонные предварительно напряженные дорожные плиты длиной 6000 мм.

Плиты разработаны взамен существующих плит ПДН 129-01, имеющих максимальную несущую способность и трещиностойкость соответствующие Мsect= Мcrc =  36,0 кНм.

Разработанные плиты предназначены для использования в качестве покрытий дорожных одежд автомобильных дорог классов  I – V под нагрузки АК, НК80, НК100 согласно ДБН В.1.2-15:2009 [1]  и под нагрузки LM1, LM2, LM3, LM4 согласно EN 1991-2:2003.

Плиты армируются рабочей арматурой – канатами класса К1500 (К7) диаметром 9 мм или рабочей стержневой горячекатаной арматурой класса А800 в нижней и верхней зонах, а также конструктивной ненапрягаемой арматурой в виде сеток.

Расчет плит произведен в соответствии с требованиями ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции». [2]

Плиты запроектированы как конструкции, не имеющие трещин в нормальных и наклонных сечениях при действии эксплуатационных нагрузок. В стадии изготовления, транспортирования и монтажа образование трещин в плитах не допускается.

Плиты изготавливаются из тяжелого бетона класса С25/30 с канатной арматурой К1500 (К7) или из бетона С20/25 с арматурой А800 для дорог, расположенных в районах с расчетной температурой воздуха от -300 до -400С.

Для дорог, расположенных в районах с расчетной температурой воздуха от -400 до -550С – плиты следует изготовить из бетона класса С25/30.

Поставку плит потребителю следует производить после достижения бетоном нормативной отпускной прочности 70% от проектного класса бетона в теплый период года и 90% от проектного класса бетона в холодный период года.

Способ натяжения арматуры из канатов К1500 (К7) – механический, арматуры А800 – электротермический или механический.

Несущая способность плит ПДН-14 с рабочей арматурой из стальных канатов    К1500 (К7) и А800 представлена в табл. 1.

Таблица 1

| Марка плиты | Рабочая арматура | Площадь поперечного сечения рабочей арматуры Ар, см2 | Несущая способность в нормальном сечении Мu, кНм |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДН-14 | 5(9 К1500(К7) | 2,55 см2 | 28,98 |
| ПДН-14 | 5(12 А800 | 5,65 см2 | 33,78 |

Испытания плит производятся производителем в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2-6-7-95 [3] и EN 1168:2005+А2:2009(Е), Приложение J [4] по аналогии с испытаниями плит ПАГ для аэродромных покрытий в соответствии с ГОСТ 25912.0-91.

Контроль трещиностойкости плит производится по двум схемам с расстановкой грузов, соответствующей наиболее опасному расположению колес автотранспортных средств ( при нагрузке LM1) на плите.

Целью исследования являлось установление экспериментальным путем характера деформирования и определение характеристик трещиностойкости, деформативности и несущей способности плит дорожных ПДН-14-60-2К при кратковременном нагружении.

В настоящее время, после проведения опытно-промышленной эксплуатации, линия по выпуску плит вышла на промышленные объемы. Дорожные объекты, использующие рассмотренные конструктивы, отличает высокое качество обустроенных покрытий дорог.

Литература

1. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. ДБН В.1.2-15:2009 – К.: Мінрегіонбуд України, 2009.

2. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В2.6-98:2009. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009.

3. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости: ДСТУ Б В.2-6-7-95. – К.: Госкомградостроительства Украины, 1997.

4. EN 1168:2005+А2:2009(Е). Приложение J.