УДК 666.1.056:666.1.055.3

МАТЕРИАЛ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СВЕТОПРОПУСКАНИЕМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Доронин  Е. В., к. т. н.,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

61022, г. Харьков, пл. Свободы, 6

E-mail: evg-ksame@ukr.net

Лапшин А. С., к. т. н.,

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова

61002, г. Харьков, ул.Революции, 12

E-mail:

Доронина В. А.,

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

61002, г. Харьков, ул.Фрунзе, 21

E-mail: evg-ksame@ukr.net

Одним из основных требований современного рынка стекла является свето- и теплотехнические свойства стеклопродукции, обеспечивающее улучшение условий труда, быта, световой комфорт, а также дополнительный декоративный эффект и архитектурную многообразную изысканность.

Известно [1, 2], что факторами, влияющими на получение модифицированных стекол со специальными свето- и теплотехническими свойствами являются температура и продолжительность модифицирования поверхности стекол, состав пленкообразующих растворов (ПОР) и покрытий (Пк) на их основе, состояние поверхности стекол и др.

Настоящая работа посвящена исследованию прогнозирования и установления влияния разработанных составов ПОР на светопропускание пленочных покрытий на их основе.

Для решения поставленных задач были использованы методы математической статистики [3 - 5]. В качестве факторов варьирования эксперимента были выбраны содержание оксидов лития, калия и кремния и их соотношения в ПОР, параметром отклика в эксперименте являлось светопропускание покрытий.

Оценку коэффициентов уравнения регрессии проводили с применением метода наименьших квадратов, в офисном приложении Exсel. При разработке уравнений регрессии  были использованы экспериментальные данные светопропускания в видимой области спектра образцов, полученные на спектрофотометре СФ–26.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы твердофазовых взаимодействий при термообработке Пк на основе ПОР, а так же процессы, протекающие между покрытием и поверхностью оконного стекла, для чего методами химической термодинамики была определена вероятность протекания реакций при диффузионных процессах, протекающих на границе раздела Пк и поверхности стекла, рассчитаны коэффициенты диффузии в интервале температур, определяющих технологические параметры термической обработки стекла с покрытием. Определены прочностные характеристики исходных стекол и стекол с покрытием.

Установлено, что светопропускание зависит от содержания литиевых солей , так же от анионной составляющей в модифицирующих солях.

Показано, что на увеличение  прозрачности стекол влияет хлоридная составляющая ПОР, а на снижение – нитратная.

Значения светопропускания находятся в пределах от 80 до 26 %.

Таким образом, в результате проведенной работы было определеноо, что на светопропускание стекла с модифицированной поверхностью оказывает значительное влияние не содержание в ПОР K2O, Li2O,  SiO2, а соотношение Li2O/SiO2.

Полученные уравнения регрессии позволяют предсказать величины светопропускания в видимой области спектра, что будет способствовать получению стекол с заданными свойствами.

Список литературы. 1. Доронина В. А. Взаимодействие поверхности стекла с литийсодержащими пленкообразующими растворами / В. А. Доронина, Р. Д. Сытник, О. А. Урванцева // Вестник НТУ «ХПИ», 2004. – Вып. 33. – С.57 – 62. 2. Сытник Р. Д. Термодинамическая оценка реакций, протекающих в пленкообразующих растворах при нагревании / Р. Д. Сытник, В. А. Доронина, Н. П. Левшин., Е. В. Доронин // Вестник НТУ «ХПИ», 2005. – Вып. 52. – С. 123 – 126. 3. Щербакова Н. Н. Уравнения регрессии для определения светопропускания окрашенного в массе флоат–стекла / Н. Н. Щербакова, В. И. Кондрашов, И. А. Куприянова, В. А. Гороховский // Стекло и керамика, 2001. – № 5. – С. 10 – 11. 4. Иванова В. М. Математическая статистика / В. М. Иванова, В. Н. Калинина, Л. А. Нешумова, И. О. Решетникова. – М. : Высшая школа, 1975. – 398 с. 5. Васильев В.П. Аналитическая химия/В. П. Васильев. – М. : Высшая школа, 1989. – Часть 1. – 320 с.