расчетная модель клеевого соединения сталь-бетон

П.М. ФИРСОВ, аспирант

Харьковский национальный университет городского хозяйства

имени А.Н. Бекетова

61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции, 12

E-mail: zolotov@kname.edu.ua

В практике строительства и реконструкции зданий и сооружений различного назначения широко распространен безанкерный способ крепления оборудования, инженерных коммуникаций и конструкций. Крепление по этому способу осуществляется приклеиванием крепежных узлов, опорных частей оборудования или конструкций инженерных коммуникаций к поверхности бетона. Для этого в последнее время широко используются акриловые клеи.

С целью определения возможности применения безанкерного крепления в практике строительства были проведены экспериментальные исследования прочности на соединение сталь-бетон на акриловых клеях. Они показали на возможность создания таких соединений с помощью акриловых клеев.

Для исследования напряженно-деформированного состояния, которое позволит производить расчет рассматриваемого соединения, необходимо разработать расчетную модель указанного состояния клеевого соединения сталь-бетон. В этом случае рассматривается осесимметричная задача теории упругости для трехслойного тела, слои которого связаны между собой условиями непрерывности напряжений и деформаций при осемимметричной произвольной нагрузке (рисунок). Многослойная система рассматривается как полупространство, состоящее из однородных упругих слоев, связанных между собой условиями непрерывности напряжений и деформаций.

Каждый слой характеризуется тремя параметрами: толщиной , модулем упругости  и коэффициентом Пуассона . Последний подстилающий слой, кроме того, не ограничен в вертикальном направлении.

На поверхности стальной пластины заданы нормальные напряжения, распределенные симметрично относительно оси  по любому закону. Касательные напряжения на ее поверхности равны нулю. Принятое условие не имеет принципиального значения и задано в соответствии с граничными условиями, представляющими практический интерес (случай вертикальной нагрузки).

На рисунке с индексом 1 характеризуют физико-механические и геометрические характеристики стальной пластины, 2 – клеевого слоя и 3 – бетонного массива.

Расчетная схема клеевого соединения сталь-бетон

В такой постановке рассматриваемый вопрос сводится к решению осесимметричной задачи теории упругости.

Компоненты тензора напряжений и перемещения в цилиндрической системе координат обозначим следующим образом:  нормальное напряжение на площадке, перпендикулярной к оси ;  нормальное напряжение на площадке, перпендикулярной к оси ;  нормальное напряжение на площадке, перпендикулярной к оси ;  нормальное напряжение на площадке, перпендикулярной к оси ;  касательные напряжения;  перемещение вдоль оси ;  перемещение вдоль оси .

В условиях осесимметричной задачи компоненты тензора напряжений и смещения выражаются через функцию напряжений следующим образом:

;		     	(1)

;			     	(2)

;		     	(3)

;		     	(4)

;	     	(5)

.			     	(6)

В формулах (1)-(6)  гармонический оператор в системе цилиндрических координат:

.

Функции напряжения  удовлетворяет дифференциальному уравнения

,			(7)

где  бигармонический оператор в системе цилиндрических координат.

Для построения решения рассматриваемой задачи воспользуемся таким решением уравнения (7) в пределах го слоя:

,	     	(8)

где  неизвестные функции;  произвольное вещественное число;  функции Бесселя нулевого порядка 1-го рода.

Пользуясь выражением (8), образуем новое решение уравнения (7). В пределах го слоя оно будет иметь вид

.	(9)

Относительно функций  и  предполагаем, что они удовлетворяют условиям, обеспечивающим равномерную сходимость несобственных интегралов (9) во всей области изменения параметров.

Так как напряжения и деформации должны обращаться в нуль на бесконечности, то для  подстилающего слоя .

Тогда функции напряжений для каждого слоя принятой системы будут иметь вид:

для первого слоя ()

;	(10)

для второго слоя ()

;	(11)

для третьего слоя ()

;				(12)

.	(13)

Для определения функций  и  соблюдаем граничные условия на поверхности и условия сопряжения между слоями.

Представим функцию распределения нормальной нагрузки по поверхности первого слоя (стальной пластины)

(14)

с помощью интеграла Фурье-Бесселя.

При известных условиях, налагаемых на функции , которые безусловно выполняются для всех практически возможных видов нагрузки, справедливо выражение

.		(15)

Выражение (13) можно придать иной вид, если обозначить

;			(16)

.			(17)

Компоненты напряжений  и  для первого слоя определим согласно (1), (4) и (9):

;	(18)

.	(19)

Компоненты напряжений на поверхности первого слоя должны удовлетворять граничным условиям задачи

;	,

или в развернутом виде на основании выражений (14)-(16)

;				(20)

.		(21)

Соотношения (20) и (21) должны выполняться при любом значении , поэтому

;	(22)

.			(23)

Для решения задачи на контактах сопряжения слоев системы были приняты граничные условия с учетом требований непрерывности компонентов напряжений ,  и перемещений  на границах раздела слоев с учетом принятых граничных условий были определены напряжения и перемещения на контактах клей-металл и клей-бетон.

# Text boxes

Е2

Е1

Е3

(

(3

(2

(1

(

0

( (