МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М.БЕКЕТОВА

О.В. Саввова

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ

КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю

161 – Хімічні технології та інженерія)

Харків

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

2020

Саввова О.В. Структура та властивості керамічних матеріалів: конспект лекцій для студентів для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / О.В. Саввова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 130 с.

Автори:

докт. техн. наук, доц., професор кафедри хімії Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Саввова О.В.

Рецензент