МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М.БЕКЕТОВА

О.В. Саввова. Г. К. Воронов, О. І. Фесенко

СТРУКТУРА СКЛОКЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

МОНОГРАФІЯ

УДК …

Автори:

Саввова Оксана Вікторівна,  доктор технічних наук, професор

Воронов Геннадій Костянтинович, кандидат технічних наук, доцент

Фесенко Олексій Юрійович, кандидат технічних наук

Рецензенти:

….

…..

Саввова О.В, Воронов Г.К., Фесенко О.І., Смирнова Ю.О.

Б… Структура склокерамічних матеріалів: монографія / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, О.І. Фесенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 20…. – ….. с.

ІSBN

Рекомендовано до друк Вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, протокол No .. від …. 20.. р

Проаналізовано основні відомості про структурні перетворення в стеклах при зміні температури. Наведено особливості хімічної диференціації на первинних стадіях кристалізації скла. Проаналізовано процеси кристалізації в алюмосилікатних та силікофосфатних стеклах. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», а також аспірантів, фахівців, інженерно-технічних працівників силікатних установ та підприємств.

УДК….