# Таблица 13.10 - Номенклатура сборных железобетонных ростверков

| Марка ростверка | Размеры ростверка, мм | Расход стали, кг, при классе бетона ростверка | Объем, м3 | Вес ростверка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В15 | В20 | В25 | ростверка | подготовки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| РС1 | 1500 | 1500 | 1200 | 260 | 260 | 600 | 300 | 300 | 81,5 | 81,5 | 93,7 | 1,45 | 0,23 | 3,63 |
| РС2 | 1880 | 1800 | 1200 | 410 | 410 | 600 | 300 | 300 | 109,3 | 122,5 | 122,5 | 1,84 | 0,32 | 4,60 |
| РС3 | 1800 | 1800 | 1500 | 410 | 410 | 600 | 600 | 300 | 129,1 | 129,1 | 143,7 | 2,40 | 0,32 | 6,00 |
| 362 | РС4 | 2400 | 2100 | 1200 | 710 | 560 | 600 | 300 | 300 | 131,9 | 151,5 | 163,5 | 1,49 | 0,50 | 6,55 |
|  | РС5 | 2400 | 2100 | 1500 | 710 | 560 | 600 | 600 | 300 | 172,9 | 196,5 | 222,7 | 3,41 | 0,50 | 8,53 |
|  | РС6 | 2400 | 2400 | 1500 | 710 | 710 | 600 | 600 | 300 | 216,9 | 246,1 | 246,1 | 3,66 | 0,58 | 9,15 |
|  | РС7 | 2400 | 1500 | 1200 | 710 | 260 | 600 | 300 | 300 | 136,0 | 136,0 | 152,3 | 1,57 | 0,36 | 3,93 |
|  | РС8 | 2400 | 1500 | 1500 | 710 | 260 | 600 | 600 | 300 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 2,31 | 0,36 | 5,78 |
| РС9 | 2700 | 1800 | 1500 | 860 | 410 | 600 | 600 | 300 | 240,9 | 240,9 | 287,6 | 3,27 | 0,49 | 8,23 |
| РС10 | 2700 | 2700 | 1500 | 860 | 860 | 600 | 600 | 300 | 236,5 | 271,1 | 309,5 | 4,56 | 0,73 | 11,40 |
| РС11 | 1500 | 1500 | 1200 | 110 | 260 | 600 | 300 | 300 | 93,4 | 102,0 | 102,0 | 1,58 | 0,23 | 3,95 |
| РС12 | 1800 | 1800 | 1200 | 260 | 410 | 600 | 300 | 300 | 117,6 | 130,8 | 130,8 | 2,00 | 0,32 | 5,00 |
| РС13 | 1800 | 1800 | 1500 | 260 | 410 | 600 | 600 | 300 | 155,2 | 171,6 | 198,8 | 2,62 | 0,32 | 5,00 |
| РС14 | 2400 | 2100 | 1200 | 560 | 560 | 600 | 300 | 300 | 149,4 | 149,4 | 170,2 | 2,78 | 0,50 | 6,95 |
| РС15 | 2400 | 2100 | 1500 | 560 | 560 | 600 | 600 | 300 | 169,6 | 192,0 | 216,8 | 3,63 | 0,50 | 9,08 |
| РС16 | 2400 | 2400 | 1500 | 560 | 710 | 600 | 600 | 300 | 232,2 | 261,4 | 310,2 | 3,99 | 0,58 | 9,98 |
| Окончание табл.13.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| РС17 | 2400 | 1500 | 1200 | 560 | 260 | 600 | 300 | 300 | 130,8 | 130,8 | 146,1 | 1,99 | 0,36 | 4,98 |
| РС18 | 2400 | 1500 | 1500 | 560 | 260 | 600 | 600 | 300 | 155,9 | 155,9 | 186,0 | 2,64 | 0,36 | 6,60 |
| РС19 | 2700 | 1800 | 1500 | 710 | 410 | 600 | 600 | 300 | 226,3 | 226,3 | 261,0 | 3,48 | 0,49 | 8,70 |
| РС20 | 2700 | 2700 | 1500 | 710 | 860 | 600 | 600 | 300 | 245,2 | 279,8 | 318,2 | 4,80 | 0,73 | 12,00 |

# Таблица 13.11 - Габаритные размеры типовых свайных ростверков и их расчетный вес с учетом грунта на

# уступах (по серии 1.411.1-1/89)

| 363 | Размеры подошвы ростверка , м | Полная высота ростверка , м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 |
|  |  | возможная высота плитной части , м |
|  |  | 0,45; 0,6 | 0,6; 0,75 | 0,6; 0,75; 0,9 | 0,75; 0,9; 1,05 | 0,6…1,20 | 0,75…1,20 | 0,9; 1,05 | 1,05; 1,20 |
|  |  | расчетный вес ростверков с учетом грунта на уступах, кН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,5x1,5 | 61 | 68 | 74 |  |  |  |  |  |
| 1,8x1,5 | 73 | 81 | 89 | 97 |  |  |  |  |
| 2,1x1,5 | 85 | 95 | 104 | 113 |  |  |  |  |
| 2,4x1,5 | 97 | 108 | 119 | 130 | 140 |  |  |  |
| 2,7x1,5 |  | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 |  |  |
| 3,0x1,5 |  | 135 | 149 | 162 | 176 | 190 |  |  |
| 1,8x1,8 | 88 | 97 | 107 | 117 |  |  |  |  |
| Окончание табл.13.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,1x1,8 |  | 113 | 125 | 136 |  | 160 |  |  |
| 2,7x1,8 |  |  | 160 | 175 | 190 | 205 |  |  |
| 3,0x1,8 |  |  | 178 | 194 | 210 | 226 |  |  |
| 3,3x1,8 |  |  | 196 | 214 | 230 | 250 | 270 |  |
| 2,4x2,1 |  |  | 166 | 181 | 197 | 210 |  |  |
| 2,4x2,4 |  |  | 190 | 210 | 230 | 240 |  |  |
| 2,7x2,4 |  |  | 214 | 233 | 252 | 272 | 292 |  |
| 3,3x2,4 |  |  | 261 | 285 | 310 | 330 | 360 |  |
| 364 | 3,6x2,4 |  |  | 290 | 310 | 340 | 360 | 390 |  |
|  | 3,9x2,4 |  |  |  | 340 | 370 | 390 | 420 |  |
|  | 4,2x2,4 |  |  |  | 360 | 390 | 420 | 450 | 380 |
|  | 4,5x2,4 |  |  |  | 390 | 420 | 450 | 490 | 520 |
|  | 2,7x2,7 |  |  |  | 260 | 280 | 310 | 330 |  |
|  | 3,0x2,7 |  |  |  | 290 | 320 | 340 | 370 |  |
|  | 3,3x2,7 |  |  |  | 320 | 350 | 400 |  |  |
| 3,9x2,7 |  |  |  | 380 | 410 | 440 | 470 |  |
| 4,5x2,7 |  |  |  |  | 470 | 510 | 550 | 580 |
| 3,0x3,0 |  |  |  |  | 350 | 380 | 410 | 430 |
| 3,6x3,0 |  |  |  |  | 420 | 460 | 490 | 520 |
| 3,3x3,3 |  |  |  | 390 | 430 | 460 | 490 | 520 |
| 3,9x3,3 |  |  |  | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
| 4,5x3,3 |  |  |  | 530 | 580 | 620 | 670 | 710 |
| Примечание: Эскиз ростверка по серии 1.411.1-1/89 изображен на рис.13.25. |