Таблица 18.6 Расчетные сопротивления материалов фундаментов

|  | Марка камня | Расчетные сопротивления сжатию, МПа, для бутовой кладки при марке раствора |  |  |  |  |  |  | Бутобетон невибрирова-нный | Расчетные сопротивления сжатию, МПа, для бутобетона при марке раствора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 2 |  | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 |
|  | 800 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,45 | 0,33 | С рваным бутовым камнем М-200 и более | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 |
|  | 600 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,85 | 0,6 | 0,38 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,55 | 0,33 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 568 | 300 | 1,3 | 1,15 | 0,95 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | С рваным бутовым камнем М-100 | - | - | - | 2,2 | 1,8 |
|  | 200 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | 0,28 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0,23 | 0,15 | С рваным бутовым камнем М-50 и на кирпичном щебне | - | - | - | 2,0 | 1,7 |
|  | 50 | - | - | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | - | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечания: 1. Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивления, приведенные в таблице, следует умножать на коэффициент 1,5. 2. Расчетное сопротивление бутовой кладки фундаментов, засыпанных со всех сторон грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засыпкой пазух котлована грунтом – на 0,1 МПа; при кладке в траншеях в распор с нетронутым грунтом, а также при надстройках – на 0,2 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |